CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului polițienesc pentru anul 2020

- GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire întocmită pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia produselor, necesare pentru echiparea angajaților IGP.

Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redate în tabelul de mai jos:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | Necesitatea (u.m.) | Specificații tehnice |  | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură | Actul normativ la confecționarea echipamentului |  |
| LOT 1 COSTUM DE SERVICIU |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Costum de serviciu pentru bărbați (scurtă, pantaloni) (nasturi mici de metal, fermuar, inscripţia pe piept - „POLIŢIA”, ecusoanele IGP şi Poliția) | 500 set. | Ţesătură semilînă Densitatea - 248 gr/m² Compoziţie fibroasă: - lână: 33% , - fibre sintetice:67%. Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max: - urzeală 2,5%; - bătătură 2,5%. Sarcina de rupere: - urzeală 1150N; - bătătură 1000N. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; GOST 28416-89 GOST 28474-90 | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| 1.2 | Costum de serviciu pentru femei (scurtă, pantaloni, fustă) (nasturi mici de metal, fermuar, inscripţia pe piept - „POLIŢIA”, ecusoanele IGP şi Poliția) | 140 set. |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; GOST 28416-89 GOST 28474-90 GOST 50268-92 | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 2 CĂMAȘĂ GRI |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cămaşă gri cu mâneca lungă (nasturi mici din plastic, epoleţi conform gradului, ecusoanele IGP şi Poliția) | 200 buc. | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 100 buc. - femei – 100 buc. Cămaşa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 200 buc. - femei – 100 buc. Compoziția fibroasa: - bumbac - 30-35%; - fibre sintetice - 65-70%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI GOST 19867-93 | 60 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| 2.2 | Cămaşă gri cu mâneca scurtă (nasturi mici din plastic, epoleţi conform gradului, ecusoanele IGP şi P) | 300 buc. |  |  | 60 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 3 COSTUM DE PARADĂ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Costum de paradă bărbați (veston, pantaloni, nasturi mici şi mari de metal, epoleţi conform gradului, ecusoanele IGP şi P) | 40 set. | Compoziţie fibroasă: - lână:50% - fibre sintetice:50% GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; Veston GOST 27169-86 Pantaloni GOST 28474-90 | Pînă la 30 noiembrie de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat până în luna noiembrie |
| 3.2 | Costum de paradă femei (veston, fustă, nasturi mici şi mari de metalici epoleţi conform gradului, ecusoanele IGP şi P) | 5 set. |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; Veston GOST 27169-86 Fustă GOST 50268-92 | Pînă la 30 noiembrie de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat până în luna noiembrie |
| LOT 4 UNIFORMĂ DE PATRULARE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Chipiu de patrulare | 4000 buc. | Ţesătură: „Interlock” Compoziţia fibroasă: poliester 100% Ţesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecţie maximă împotriva condiţiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLIȚIA” – 3D Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI | 120 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| 4.2 | Pantaloni de patrulare de vară | 3000 per. | Ţesătură „Rip-Stop” Compoziţia fibroasă: - bumbac 60% ; - poliester 37%; - spandex 3%. Greutate: 200 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: - urzeala 900; - bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 5, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; - ГОСТ 28474-90 (номер полнотной группы - 2) | 120 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| 4.3 | Costum de patrulare primăvară-toamnă (scurtă, pantaloni) | 2145 set. | Ţesătura „RIP-STOP” Ţesătură cu TEFLON de protecţie maximă împotriva condiţiilor nefavorabile (impregnare impermeabilă). Compoziţia fibroasă: - bumbac 35%; - poliester 65%,. Greutate: 230 +-15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: - urzeala 1000N; - bătătura 800N Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 4, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripţia pe spate şi pe piept (stânga) „POLIŢIA” cu efecte reflectorizante. Banda Velcro pe piept în partea dreaptă Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; ГОСТ 24870-81 (номер полнотной группы - 2) | 150 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 5 TRICOU POLO |  |  |  |  |  |
| 5 | Tricou POLO | 8000 buc. | Ţesătură tricotată Compoziţie fibroasă: - bumbac 35 % - poliester 65 % , inclusiv spandex. Densitatea:225 gr/m² +-20 gr/m². Permeabilitate la aer 208. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Evaporare rapida a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Inscripţia pe spate şi pe piept „POLIŢIA” cu efecte reflectorizante, rezistenta la spălări repetate. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; | 60 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 6 TRICOU |  |  |  |  |  |
| 6 | Tricou | 1500 buc. | Compoziţie fibroasă: - bumbac55-60%, - poliester 40-45%. Densitatea 230-250 gr/m² Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI. ГОСТ 26085 – 84 (номер полнотной группы - 2) | 60 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 7 EPOLEȚI BRODAȚI |  |  |  |  |  |
| 7 | Epoleți brodați | 10020 per. | Densitatea – 220-240 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester -100%. Stofa este dublată cu adeziv nețesut cu densitatea de 60 +- 5gr. În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fâșie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm. Partea din spate a epoletului este prelucrată cu adeziv nețesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m2. Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fâșie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adâncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui. Aplicarea broderiei conform gradului. Obligator oferta va fi însoţită de mostră | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 8 CENTURĂ LATĂ |  |  |  |  |  |
| 8 | Centură lată | 1000 buc. | Material curea: neylon P.A.-100% Confecționată material rezistent Grosime 0,2-0,3 mm Lățime:5 cm Culoare: neagră Pe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mm Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează: - S (66-81 cm); - M (81-96 cm); - L (96-111 cm); - XL (111-126 cm); - 2XL (126-141 cm); - 3XL (141-156 cm); Măsurarea centurilor este realizata având cele doua capete îndoite (18 cm fiecare). Material cataramă: poliamid Pe cataramă să fie imprimată emblema IGP. Catarama se închidere cu siguranța și cu posibilitatea de reglare. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. | - | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 9 COSTUM DE IARNĂ DE PATRULARE |  |  |  |  |  |
| 9 | Costum de iarnă de patrulare (scurtă, salopetă) | 1000 set. | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermebilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mânecă) - 200 gr/m2 - Gluga 100 gr/m2 - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; piepții (față și spate) - 100 gr/m2 Inscripţia „POLIŢIA” pe spate şi pe piet cu efecte reflectorizante. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoţită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziţia fibroasă, simbolurile de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, anul producerii. | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI. | 150 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 10 PANTOFI DE PATRULARE |  |  |  |  |  |
| 10 | Pantofi de patrulare | 1000 per. | Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 700 buc. - femei – 300 buc. Piele naturală Căptușeală naturală Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă şi bună termoizolatoare Obligator oferta va fi însoţită de mostră | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91 | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 11 BOCANI CU CARIMBI ÎNALŢI DE VARĂ |  |  |  |  |  |
| 11 | Bocani cu carimbi înalţi de vară | 800 per. | Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 600 buc. - femei – 200 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; GOST-28422-89 GOST-939-94 Obligator oferta va fi însoţită de mostră | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91 | 90 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |
| LOT 12 BOCANI CU CARIMBI ÎNALŢI DE IARNĂ |  |  |  |  |  |
| 12 | Bocani cu carimbi înalţi de iarnă | 1000 per. | Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 700 buc. - femei – 300 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89 GOST-939-94 Obligator oferta va fi însoţită de mostră | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91 | 180 de zile, de la momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Agenţii economici participanţi la licitaţia publică, sunt obligaţi:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează mostrele;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii ”  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării , produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să certifice prin buletine de analiză că materia primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte nocive asupra

organismului uman. Buletinele de analiză pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostrele de material (dimensiuni 20x20).

- să prezinte documente, conform instrucţiunii 1.9. al  formularului informativ despre ofertant (F3.3), conform Hotărârii Guvernului nr. 763 din 11.10.2012 „Cu privire la aprobarea documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”;

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare produs să fie prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare data fabricaţiei.

Produsele se introduc în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi grosime şi talie într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

În condiţii de utilizare normal, produsele au termen de garanţie de 1 an. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.