Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44930000-8 | Foi ondulate pentru acoperișuri | bucată | 40000 | Standarde de referință: EN 494:2012 Caracteristici tehnice principale: Foi ondulate din fibro-ciment fără substanțe periculoase (nocive); Dimensiunile foii, mm-1750X1130: Grosimea – 5,8mm; Culoare – gri; Numărul de ondulații – 8; Înălțimea ondulațiilor – 40mm; Distanța între ondulații – 150 mm; Densitatea, g/cm2 – 1,45; Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm2 - 1,5; Impermeabilitate la apă, oră – 24; Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; Momentul îndoiturii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta. |

Livrarea – ambalate câte 100-115 bucăți pe suporturi din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. Stivuirea nu mai mult de 2 straturi.

Prețul estimativ 5.400.000,00 lei cu TVA.

Prețul estimativ 4.500.000,00 lei fără TVA.