Anexă:

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipament polițienesc

primăvară-vară

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea (u.m.) | Preț, lei (fără TVA) | Prețul total lei (fără TVA) | Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură. Actul normativ la confecționarea echipamentului. | Termenul de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |
| 1 | Chipiu de campanie | 4400 | 75,00 | 330 000,00 | Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Broderia pe chipiu de campanie, la ținuta de campanie se aplică inscripția ”POLIȚIA”, conform Anexei nr.8 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda cu arici aplicată pe fîşie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este aplicată inscripția „POLIȚIA” - reprezintă o broderie realizată pe partea frontală a calotei chipului cu litere capitale de argint, cu înălțimea de 30 mm. Lungimea totală a inscripției este de 140 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP. Termenul limită de livrare -15.06.2024. |
| Lot nr.2 |
| 1 | Cămașă cu mânecă lungă albastru închis | 4400 | 290,00 | 1 276 000,00 | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplicate pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA” , conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintr-un reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară pe banda cu arici sunt aplicate ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: port epoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40 mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti-murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 15.08.2024. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15.11.2024. |
| 2 | Cămașă cu mânecă scurtă albastru închis | 7000 | 290,00 | 2 030 000,00 | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40 mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP cu termen limită de livrare - 15.06.2024. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15.08.2024. |
| Lot nr.3 |
| 1 | Costum (tunică și pantaloni) | 1300 set. | 890,00 | 1 157 000,00 | Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Ecusoanele peambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă cu arici. Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda de arici, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi de arici cu dimensiunile 130*70mm. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Conform modelului aprobat, pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda cu arici fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 15.08.2024. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15.11.2024. |
| Lot nr.4 |
| 1 | Pantaloni tactici/ intervenție (vară) | 2200 per. | 320,00 | 704 000,00 | Pentru confecţionarea pantalonii de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 200-220 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 38% - polyester, 2% - spandex. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Pantaloni tactici/intervenție (vară) sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Toate dimensiunile specificate in acest document sunt cu referenta pentru mărimea 54/176. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 15.07.2024. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15.08.2024. |
| Lot nr.5 |
| 1 | Tricou cu guler | 1200 per. | 300,00 | 360 000,00 | Componenţa fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Inscripţia brodată pe spate şi pe piept pe bandă de arici (stînga) „POLIŢIA”. Banda de arici pe piept partea dreaptă. Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt aplicate pe banda de arici ecusoanele aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Conform modelului aprobat, pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 . Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată inscripţia brodată „POLIŢIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01.06.2024. . |
| Lot nr.6 |
| 1 | Tricou cu guler (în combinație de culori albastru cu galben verzui) | 1700 per. | 270,00 | 459 000,00 | Tricoul se confecționează din material textil în combinație de culori albastru închis cu galben-verzui. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Se confecționează cu mânecă scurtă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un port epoleți pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură). Pe ambele mâneci în partea superioară sunt aplicate pe banda de arici ecusoanele aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea stângă pe orizontal este termo-aplicata pelicola reflectorizanta cu inscripția ”POLIȚIA”, cu dimensiunile 105*30 mm, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, banda se amplasează astfel, ca marginile de sus a benzii să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia în uniforma de companie În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este realizată inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia în uniforma de companie. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01.06.2024. . |
| Lotul nr.7 |
| 1 | Tricou cu mânici scurte | 2000 | 95,70 | 191 400,00 | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mâneci scurte, răscroiala gâtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Are croială ergonomică , care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01.06.2024. . |
| Lotul nr. 8 |
| 1 | Centură din poliester | 700 buc. | 300,00 | 210 000,00 | Materialele folosite: Confecţionată din material poliester/poliamid cu cataramă din metal de culoarea neagră. Densitatea liniară 10065 g. 2.2 Descriere: Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 50 mm, grosimea de 4 mm. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01.06.2024. |
| Lot nr.9 |
| 1 | Ghete de vară | 2800 | 590,00 | 1 652 000,00 | Ghetele de vară sunt fabricați din piele naturala în combinație cu țesătură din nailon. Ghetele sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturala cu granulație superioară în combinație cu țesătură din nailon 1000D rezistentă la uzură. Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat pentru restabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte. Branțul se solicită a fi detașabil din material textil respirabil și rezistent la abraziuni. Talpa să fie flexibilă, cu rezistență mare la uzură, confortabilă la pentru utilizarea zilnică. Talpa intermediară din EVA sau din spumă SJ, pentru un confort suplimentar, talpa exterioară din cauciuc rezistent la alunecare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus de la 5 perechi de inele. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15.06.2024. |
| Lot nr.10 |
|  | Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) | 1400 | 520,00 | 728000,00 | Pentru confecţionarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleece” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda cu arici în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. La nivelul taliei, pe interior este amplasat brâul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră. Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului pe centru este aplicată o banda cu arici (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023, plasata într-un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda cu arici (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm. Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscroiala gâtului sunt aplicate 2 benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda arici fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referenta pentru mărimea 54/176. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 15.08.2024. |
| TOTAL | 9 097 400,00 |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Operatorii economici participanți la licitația publică, sânt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să  demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare bun va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Bunurile vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

Echipamentul de la Lotul nr.9 vor fi împachetate în cutii de carton a câte o pereche. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului și mărimea încălțămintei.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.