CAIET DE SARCINI

Urnă metalică cu suporturi de fixare

Gabarite: Cos H=650,

L=360, B=360

Picioare H 630 profil de metal,  L-50 mm, h-30mm, îndoitură de 10mm

- Materiale:

- Tabla LC metal negru # 1mm

- Vopsea polimerica RAL 7001 baza

- Vopsea polimerica ANTRACIT, capacul

- Vopsea polimerica ANTRACIT, pichiore

- Aplicatie simbol, ARACAL

- Tehnologie confectionare:

- Fasonare (decupare), strung cu LASER

- Îndoire, presa hidraulica

- Sudare, aparat de sudat semiautomat (CO2+FeSl)

- Șlefuire

- Degrasare

- Vopsire, aparat electrostatic cu pulbere vopsea polimer

- Polimerizare, cuptor

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI___________________

L.Ș