# Anexa 3.2

# Specificaţia tehnică

|  | Dispozitiv de magnetografiere cu curenţi turbionari |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Investigaţia nedistructivă a materialelor feromagnetice şi neferomagnetice pentru verificarea codurilor VIN. Model compact alcătuit dintr-un controler metalic cu posibilitatea conectării a două scanere pentru investigaţii nedistructive a structurii materialelor electroconductoare feromagnetice şi neferomagnetice. Este utilizat în comun cu dispozitivul magneto-optice pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la agregate ale mijloacelor de transport, extinzând posibilităţile lui funcţionale. |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | 1. Banda magnetică preventiv demagnetizată, se plasează şi se fixează pe suprafaţa investigată. 2. Scaner-ul care corespunde materialului investigat, se cuplează la dispozitiv şi se mişcă de-a lungul suprafeţei investigate. 3. Dispozitivul generează şi transmite la scaner impulsuri de tensiune cu parametrii definiţi. 4. Curentul pulsatoriu, ce trece prin conductorul scaner-ului, creează în jurul lui un câmp magnetic variabil, care induce curenţi turbionari în materialul electroconductor al obiectului investigat 5. Traiectoriile curenţilor turbionari şi câmpurile magnetice dispersate indică liniile de rezistenţă electrică, ce semnifică forma, dimensiunile şi poziţia defectelor în obiectul investigat. 6. Magnetogramele obţinute ale câmpurilor dispersate sunt vizualizate cu dispozitivul magnetic magneto-optice pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la agregate ale mijloacelor de transport pentru prelucrarea şi analiza ulterioară de către experţi. Particularităţi: - Diagnosticarea automată a dispozitivului, gestionarea încărcării bateriilor acumulatorului la conectarea la reţea a blocului de alimentare. - Posibilitatea investigării semnalelor slabe, ca exemplu tensiunea reziduală pe suprafeţele obiectelor feromagnetice şi neferomagnetice. Specificaţii: Viteza de scanare, m/s, până la — 0,05 Lăţimea suprafeţei de scanare, mm, până la — 20 Intensitatea câmpului magnetic pe suprafaţa conductorului scaner-ului, kA/m — 30–35 Rugozitatea suprafeţei investigate, mm, până la — 0,5 Dimensiuni (lungimea×lăţimea×înălţimea), mm: - scanere — 30×45×70 - dispozitiv — 160×100×30 - bloc de alimentare — 100×80×30 Masa, kg: scaner-ului: - pentru materiale neferomagnetice (Al) — 0,16 - pentru materiale feromagnetice (Fe) — 0,21 - dispozitiv — 0,3 - bloc de alimentare — 0,15 Tensiunea de alimentare a scaner-ului, V — 24 Bateriile acumulatoare GP17R8H: - durata de lucru continuu, min, nu mai mică de — 40 (≈ 120 copii) - durata de încărcare, ore — 8 Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. |