| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1775546848121 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775546848121 din 07.04.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Șapă autonivelantă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special, pentru lucrări interioare (sau analogic cuc corespunderea totală a specificațiilor tehnice) |  |  |  | Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special, pentru lucrări interioare. Standard de referință: Produsul trebuie să fie conform cu standardul: SM SR EN 13813:2010 – materiale pentru șape. Caracteristici tehnice minime obligatorii: - Rezistența la compresiune: min. 9,0 N/mm² (clasa C7 sau echivalent); - Rezistența la încovoiere: min. 4,5 N/mm² (clasa F5 sau echivalent); - Rezistența la uzură Böhme: max. 17 cm³/50 cm² (clasa A15 sau echivalent); - Reacția la foc: clasa A1; - Grosimea stratului aplicat: 1 – 20 mm; - Consum specific:aprox. 1,5 kg/m²/mm; - Timp de punere în operă:max. 20 minute; - Timp de aplicare pardoseli finale:max. 72 ore (pentru grosimi ≤10 mm). Caracteristici funcționale Produsul trebuie să asigure: - autonivelare eficientă și suprafață finală netedă; - aderență ridicată la suporturi minerale (beton, șape ciment-nisip); - rezistență bună la uzură; - compatibilitate cu sisteme de încălzire prin pardoseală; - posibilitatea aplicării manuale și mecanizate; - stabilitate dimensională (fără fisurare în condiții normale de utilizare). Domeniul de utilizare Materialul va fi utilizat pentru: - nivelarea suporturilor minerale înainte de aplicarea finisajelor; - obținerea suprafețelor plane pentru montaj: - gresie/faianță; - parchet laminat; - linoleum; - mochetă. Se admite utilizarea în: - clădiri rezidențiale; - spații publice și administrative; - spații industriale ușoare (trafic moderat). Ambalaj - Saci de hârtie; - Greutate: 25 kg/sac; - Termen de valabilitate: min. 12 luni de la data fabricației; Cerințe de securitate și sănătate Produsul trebuie să fie însoțit de: - fișă tehnică; - fișă de securitate conform legislației în vigoare. Ofertantul va prezenta: - fișa tehnică a produsului; - indicarea producătorului și țării de origine. Condiții suplimentare: Produsul ofertat trebuie să fie echivalent sau superior cerințelor specificate; Nu se acceptă produse care nu respectă clasele minime indicate. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________