Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Materiale de construcție (repetat)

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normat: max. 200 g/m²; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg; - Limita COV maximă admisibilă: 30 g/l; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior; - Consum normat: 200 g/m²; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg; - Limita COV maximă admisibilă: 40 g/l; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email acrilic (alb) |  |  |  | Email acrilic (alb) - Culoare: albă; - Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg; - Consum: max. 160 g/m²; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email acrilic (sur) |  |  |  | Email acrilic (sur) - Culoare: sură; - Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg; - Consum: max. 160 g/m²; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (alb) |  |  |  | Email alchidic (alb) - Culoare: albă; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (negru) |  |  |  | Email alchidic (negru) - Culoare: neagră; - Ambalaj în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur) |  |  |  | Email alchidic (sur) - Culoare: sură; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur deschis) |  |  |  | Email alchidic (sur deschis) - Culoare: sură deschisă; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafenie; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu deschis) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafenie deschisă; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (albastru închis) |  |  |  | Email alchidic (albastru închis) - Culoare: albastru închis; - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; - Consum: max. 200 g/m²; - Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; - Timp de uscare completă: max. 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund de pătrundere adâncă (amorsă) |  |  |  | Grund de pătrundere adâncă (amorsă) - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg; - Consum normat: max. 0,30 kg/m²; - Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund Beton |  |  |  | Grund Beton - Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg; - Consum normat: max. 0,40 kg/m²; - Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l; - Timp de uscare completă: max. 6 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Colorant lichid |  |  |  | Colorant lichid - Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml |  |  |
| Dizolvant White Spirit |  |  |  | Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice - Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri |  |  |
| Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 310 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Linoleum (lățimea 1,5m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 1,5 m) - Lățimea: 1,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 2 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 2 m) - Lățimea: 2 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 2,5 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 2,5 m) - Lățimea: 2,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 3 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 3 m) - Lățimea: 3 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 4 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 4 m) - Lățimea: 4 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Folie izolantă PEE pentru laminat |  |  |  | Folie izolantă PEE pentru laminat - Grosime - 3 mm - Lățime - 1 000 mm |  |  |
| Plintă din PVC pentru podea |  |  |  | Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Colțar interior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Colțar exterior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar exterior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Capete din PVC pentru plintă |  |  |  | Capete din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Legături din PVC pentru plintă |  |  |  | Legături din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) - Lungime - 0,9m - Material - aluminiu |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) - Lungime - 1,8m - Material - aluminiu |  |  |
| Lotul nr. 3 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru interior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru interior) - Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru exterior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) şi în calitate de suport pentru vopsele şi materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 15 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Ciment M400 |  |  |  | Ciment M400 - Ambalaj: saci 30 - 40 kg |  |  |
| Nisip spălat pentru construcții |  |  |  | Nisip spălat pentru construcții - Ambalat: saci 20 - 30 kg |  |  |
| Var stins |  |  |  | Var stins - Ambalat: saci 2,5 - 5 kg |  |  |
| Lotul nr. 4 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Blocuri BCA |  |  |  | Blocuri BCA - Dimensiuni: 600x100x300 mm |  |  |
| Cărămidă cu goluri |  |  |  | Cărămidă cu goluri - Dimensiuni 250x120x88 mm |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |