|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  Specificaţii tehnice | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Procedura de achiziție: \_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: **Achiziționarea țevilor de oțel pentru anul 2023** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| ***Lotul 1*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø57×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 2*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø76×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 3*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø89×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 4*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 108×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 5*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 133×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 6*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 159v5,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 7*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 219×5,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 8*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 273×6,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  oţel P265GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 9*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel 530×8,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel 820×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel 920×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø1020×10,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 10*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,6÷2,9 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau  Oţel P265GH sau  Oţel P235GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×2,9÷3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau  Oţel P265GH sau  Oţel P235GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel DN32×3,5 mm sau Ø42,4×2,6÷3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau  Oţel P265GH sau  Oţel P235GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×2,9÷4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau  Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau  Oţel P265GH sau  Oţel P235GH (EN 10216-2)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 11*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø57×3,5mm |  |  |  | Oțel 12X18H9T (GOST 5632) sau oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 12*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø60×4 oţel 20 |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ***Lotul 13*** |  |  |  |  | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø20×3,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø32×3,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø45×4,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø57×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø76×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø83×4 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø89×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø89×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø108×5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø133×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø159×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| ţeavă din oţel Ø159×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| țeavă din oțel Ø60×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050)  *Conform Caietului de Sarcini* | |  |  | |
| **TOTAL** |  |  |  |  | |  |  | |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_