| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Tablă profilată |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tablă profilată |  |  |  | RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m2: 225 Grosime totală, mm: 0,45; Tipul profilului: Înălțimea profilului: 58mm. Lățimea foii deplină: 1000mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimile foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 22ani (Corozie); 10ani(acoperire); 5ani(proprietăți estetice). |  |  |
| Șuruburi |  |  |  | 4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM |  |  |
| Bordură de fronton |  |  |  | RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m2: 225 Grosime totală, mm: 0,45; Lungimea: 2m. Tipul profilului: Garanția producătorului la metal: 22ani (Corozie); 10ani(acoperire); 5ani(proprietăți estetice). |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________