| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Vopsea auto |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |
| 44810000-1 | Vopsea auto albă | Email acrilo-poliuretanic bicomponent cu rezistente și durabilitate excelentă în timp. Protecția decorativă a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcție, pentru suprafețe, operate în medii ca parte a sistemelor omologice conform ISO 12944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziune alcalină, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Compuși organici volativi (COV) - BNS EN ISO11890-1:2008 - 400g/l. Garanție - 12 luni. |  |  |
| 44810000-1 | Vopsea auto albastră |  |  |  |
| 44810000-1 | Vopsea auto bej |  |  |  |
| 44810000-1 | Vopsea auto orange |  |  |  |
| 44810000-1 | Vopsea auto grund | Uscare rapidă previne și reduce coroziunea suprafețelor metalice feroase. Oferă o protecție excepțională la coroziune a suprafețelor metalice și rezistență înaltă a acoperirilor expuse intemperiilor. Se usucă la atingere 50 minute, complect în termen de 10-12 ore. Garanție - 12 luni. Conținutul maxim de COV pentru acest produs (Cat:A/g) - 500g/l. |  |  |
| 44810000-1 | Grund epoxidic | Bicomponent reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Garanție - 12 luni. |  |  |
| 44810000-1 | Chit cu fibră de sticlă | Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. |  |  |
| 44810000-1 | Set reparație fibră cu sticlă | Compus din rășină și țesătură de fibră de sticlă. Chit din poliester bicomponent, cu fibră de sticlă specială pentru aplicare în locuri unde este necesară reparația. Recomandat pentru umplerea defectelor pe panouri de caroserie sau alte suprafețe mari și întărirea locurilor slăbite a suprafețelor din fibră din sticlă sau plastic. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________