Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini.  Achiziționarea vopselelor

| Nr. | Cod. CPV |  | Denumirea Bunului |  | Standard de referinţă |  | Caracteristici tehnice/descriere | UM | Cantitatea |  | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 8 |
| LOT nr. 1 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare maro |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 90 | 4860 |  |
| 1.2 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare sur |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 264 | 13635 |  |
| 1.3 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare roșie |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 274 | 15150 |  |
| 1.4 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare alba |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 280 | 15480 |  |
| 1.5 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare neagră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 347 | 17385 |  |
| 1.6 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare albastră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 354 | 18195 |  |
| 1.7 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare galbenă |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 387 | 21400 |  |
| 1.8 | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare verde |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  | kg | 272 | 13980 |  |
| 1.9 | 44800000-8 | Grund Alchidic pentru metal |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  | kg | 2950 | 116820 |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236905 |  |
| LOT nr. 2 Vopsele, grunduri (lavabile). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44810000-1 | Grund dispersiv în apă |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  | kg | 1000 | 40000 |  |
| 2.2 | 44810000-1 | Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  | kg | 2100 | 63000 |  |
| 2.3 | 44810000-1 | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  | kg | 100 | 10000 |  |
| 2.4 | 44810000-1 | Vopsea pentru fațade |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. |  | kg | 400 | 24000 |  |
| 2.5 | 44800000-8 | Lac pentru suprafețe minerale |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; |  | kg | 200 | 1000 |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147000 |  |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 383905,00 |  |  |  |

Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:

- Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central.

- Scopul achiziției

Efectuarea lucrărilor de mentenanța în vederea excluderii defecțiunilor apărute în decursul exploatării clădirilor și construcțiilor.

- Sursa de finanțare

Surse proprii.

- Termenul de realizare/livrare a achiziției

Pe parcursul anului 2026 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 15 zile calendaristice.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;

- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.

- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2026;

- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.

- Propunerea tehnică va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 3 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a fiecărui lot din ofertă cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a bunurilor împreună cu costurile de livrare.

- Mostre. Nu se aplică.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiții contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.