| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Complexonat de zinc |  |  |  | ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau echivalentul. Calificarea - calitatea superioară Densitatea, g/cm3 - 1,2-1,3 pH-ul soluţiei - 8-10 Conţinutul de zinc (Zn), % - 4,8-5,3 Formula chimică - C2H4Na2O7P2Zn |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Soda caustică lichidă (NaOH – în recalcul la 100%) |  |  |  | ГОСТ 55064-2012 sau echivalentul; Aspectul exterior - Lichid transparent sau slab colorat Conținutul de hidroxid de sodiu, %, nu mai puțin de - 46 Conținutul de Na2CO3, %, nu mai mult de - 0,6 Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de - 3,0 Conținutul de fier, %, nu mai mult de 0,007 Conținutul de NaClO3, %, nu mai mult de - 0,25 |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Sare tehnică (NaCl) |  |  |  | ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul; Granulația, mm - 0-3 Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 93 Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de - 0,02 Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,01 Culoarea - Alb, bej, gri Substanțe insolubile, % - max. 0,5 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________