| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Lucrări și materiale pentru reparație capitală a acoperișurilor |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |
| 45261910-6 | Strat suport pentru pardosele | Strat suport pentru pardosele din mortar (ciment M 100-T). Grosime 3 cm +/- 0,5 cm cu fața driscuita fin. |  |  |
| 45261910-6 | Amorsarea suprafețelor | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |
| 45261910-6 | Invelitori la acoperișuri | Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacără în sistem bistrat, pe suprafațe orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050 |  |  |
| 45261910-6 | Diverse accesorii | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincată sau de aluminiu de grosime 0,5 mm, cu secțiunea de 10x15 cm, confecționat pe șantier, montat prin cimentare Materiale mărunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050 |  |  |
| 45261910-6 | Tencuiali interioare | Reparații de tencuieli interioare, de grosime 3 cm, executate pe impletitura de sîrma, driscuite, la pereți, tavane și slituri, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu lățimea desfasurata de 31-50 cm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________