| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Lichide penetrante pentru defectoscopia capilară. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Lichide penetrante |  |  |  |  |  |  |
| Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Penetrant (пенетрант) |  |  |  | Domeniul de aplicare | Metalurgie |  |  |
|  |  |  |  | Culoare | Roșu intens |  |  |
|  |  |  |  | Nivel de sensibilitate | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Densitate [g/cm³] | 1 g/cm³ (±0,1) |  |  |
|  |  |  |  | Viscozitate [mm²/s] | 10 mm²/s (±2) |  |  |
|  |  |  |  | Consum [ml/1m²] | 100-150 ml/1m² |  |  |
|  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5°C ... +50°C |  |  |
|  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |  |
|  |  |  |  | Volum recipient [ml] | 500 ml |  |  |
|  |  |  |  | Corespunzător cerințelor EN ISO 3452-2. Termenul de garanție – 12 luni din data recepției. |  |  |  |
| Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Developant (проявитель) |  |  |  | Culoare | Albă |  |  |
|  |  |  |  | Suspensie | Pulbere cu granulație fină pe bază de alcool |  |  |
|  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5°C ... +50°C |  |  |
|  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |  |
|  |  |  |  | Volum recipient [ml] | 500 ml |  |  |
|  |  |  |  | Corespunzător cerințelor EN ISO 3452-2. Termenul de garanție – 12 luni din data recepției. |  |  |  |
| Lichid penetrant pentru defectoscopia capilară- Solvent (очиститель) |  |  |  | Culoare | Transparent |  |  |
|  |  |  |  | Produs | De curățare ecologic pe bază de alcool |  |  |
|  |  |  |  | Clasa | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5°C... +50°C |  |  |
|  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |  |
|  |  |  |  | Volum recipient [ml] | 500 ml |  |  |
|  |  |  |  | Corespunzător cerințelor EN ISO 3452-2. Termenul de garanție – 12 luni din data recepției. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________