|  | APROB: Director General al întreprinderii (interimar) “TERMOELECTRICA” S.A. Iurie RAZLOVAN _______________ |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Nr.________din ____.____.______
pentru achiziția bunurilor

PMI-2024, cat H_Comune_M, pct. ____, cod PMI:______________

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 |
| 1.1 | 44800000-8 | Achiziția lichidelor penetrante p/u defectoscopia capilară: -penetrant; -developant; -solvent | buc. | 30 40 20 | EN ISO 3452-2 | 300.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Penetrant |
|  | Domeniul de aplicare | Metalurgie |
|  | Culoare | Roșu intens |
|  | Nivel de sensibilitate | 2 |
|  | Densitate | 1 g/cm3 (±0,1) |
|  | Viscozitate | 10 mm2/s (±2) |
|  | Consum | 100-150 ml/1m2 |
|  | Gama temperaturii de lucru | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |
| Developant |
|  | Culoare | Albă |
|  | Suspensie | Pulbere cu granulație fină pe bază de alcool |
|  | Gama temperaturii de utilizare | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |
| Solvent |
|  | Culoare | Transparent |
|  | Produs | De curățare ecologic pe bază de alcool |
|  | Clasa | 2 |
|  | Gama temperaturii de utilizare | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Lichidele penetrante vor fi livrate de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole 3, după semnarea contractului dar nu mai târziu de 30 zile din data înaintării comenzii de către beneficiar.

  - Ambalajele produselor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul va efectua livrarea produselor la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul produselor.

  - Calitatea produselor setului de lichide penetrante trebuie să corespundă cerințelor EN ISO 3452-2 și EN ISO 3452-4.

  - Produsele livrate trebuie să fie noi și fabricate/confecționate nu mai devreme de anul 2023.

  - Perioada de garanție a produselor va fi 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Sistemul de penetrare va fi utilizat pentru depistarea imperfecțiunilor de suprafață a elementelor metalice de bază a cazanelor energetice, recipientelor și conductelor ce funcționează la parametri de presiune și temperatură înaltă.

  - Setul lichidelor de penetrare trebuie să fie completat cu:

- Penetrant (30 buc.);

- Developant (40 buc.);

- Solvent (20 buc.);

- Certificate de calitate;

- Certificat de garanție;

- Instrucțiune de utilizare;

- Alte ustensile și documente prevăzute de uzina producătoare.

  - Cerințele specifice a lichidelor de penetrare trebuie să corespundă specificațiilor din tabelul punctului 2 a prezentului Caiet de Sarcini.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț. Prețul se va indica separat pentru fiecare tip de produs;

  - Oferta tehnică în limba română care va include

- Producătorul lichidelor de penetrare (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de producere);

- Corespunderea standardului de fabricare;

- Specificații tehnice a produselor;

- Descrierea documentației de însoțire a produselor la livrarea acestora.