Техническая характеристика

Решетка чугунная

ливневая с рамой, класс нагрузки С(250)

размеры решетки (800х400).

1.Общие сведения

Дождеприемник устанавливается на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением. Изготовлен из серого чугуна СЧ20.

2.Основые данные и характеристики

| Класс нагрузки | С(250) |
| --- | --- |
| Цвет | черный |
| Длина мм | 800 |
| Ширина мм | 400 |
| Высота мм | 100 |
| Материал | Серый чугун (СЧ-20) |
| Вес к-т | 82 КГ |

3.Гарантийные обстоятельства

Гарантийный срок эксплуатации- 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

| Размер партии: |  |
| --- | --- |
| Дата приемки: |  |  |
| Дата отгрузки: |  |  |

or. Balti str. Stefan cel Mare 137  E-mail: drobmetal_srl@mail.ru

tel/fax (231) 2-11-28 , 0-687-22-555, 0-698-77776.