| Anexa 4 Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cauciuc rezistent la ulei |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Placa de cauciuc-tehnic 3mm rezistent la ulei |  |  |  | Placă de cauciuc tehnic 3mm: Material: nitrilic; Culoare: negru; Lățime: ≥1400mm; Grosime: 3mm; Lungimea: ≥2000mm; Temperatura de lucru: -20C...+70C Densitate 1.5 g/cm3; Duritate conform ISO 7619-1: 65±5 Shore A; Inserție textilă: Nu. |  |  |
| Placa de cauciuc-tehnic 2mm rezistent la ulei |  |  |  | Placă de cauciuc tehnic 2mm: Material: nitrilic; Culoare: negru; Lățime: ≥1400mm; Grosime: 2mm; Lungimea: ≥2000mm; Temperatura de lucru: -20C...+70C Densitate 1.5 g/cm3; Duritate conform ISO 7619-1: 65±5 Shore A; Inserție textilă: Nu. |  |  |
| Placa de cauciuc-tehnic 5mm rezistent la ulei |  |  |  | Placă de cauciuc tehnic 5mm: Material: nitrilic; Culoare: negru; Lățime: ≥1400mm; Grosime: 4mm; Lungimea: ≥2500mm; Temperatura de lucru: -20C...+70C Densitate 1.5 g/cm3; Duritate conform ISO 7619-1: 65±5 Shore A; Inserție textilă: Nu. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________