- Normativul CA03D2 este luat in corespundere cu marca betonului indicat (C20), insa deoarece este folosit beton mozaic in loc de beton obisnuit, sunt incluse modificari in consumul de materiale conform tehnologiei de producere a acestuia.

Consumul de resurse pentru 1m3 de beton mozaic executat pe santier conform Formular nr.5:

| CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2651122100440 | Ciment Cemfort 550 | kg | 600,0000 |
| 1561217321506 | Faina de marmura | kg | 150,0000 |
| 1120206201037 | Savura de granit | m3 | 0,8750 |
| 1421102200800 | Nisip cuartos | kg | 80,0000 |
| 24165373438293 | Adaos "Penetron Admix" | kg | 3,8200 |
| 2466477302493 | Aditiv antiinghet Flux Zima | kg | 3,8200 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3120 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |

- Normativul CG08B – executare acoperire din dale de cauciuc 500x500x35mm montate cu adeziv poliuretanic.

Consumul de resurse pentru 1m2 conform Formular nr.5:

| CG08B | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu adeziv (executare acoperire din dale de cauciuc 500x500x35mm montate cu adeziv poliuretanic) | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5500 |
| 2666122800400 | Dale flexibile de cauciuc 500x500x35mm | m2 | 1,0300 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 2462106109925 | Adeziv poliuretanic pentru placi din cauciuc | kg | 0,3000 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |

Pentru lucrari de demontare a bancilor este folosita norma TsH91A (numai manopera) cu coeficientul k=0,5 ca demontaj. In Forma 5 acest coeficient nu se reflecta.

| TsH91A kman=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare (demontare) | buc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |

,,Note: Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor  prin act bilateral” –  aceste volume si costul materialelor recuperabile se acteaza in procesul de lucru intre beneficiar si antreprenor, proiectantul nu are aceste imputerniciri.

La intocmirea devizului de cheltuieli a fost aplicat coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2