| Anexa nr. 22 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată |  |  |  | Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: La alegerea beneficiarului Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: La alegerea beneficiarului Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Email alchidic lucios cu uscare rapidă |  |  |  | Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80…100 ml/m2 Termen de valabilitate: 24…36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2…4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l |  |  |  |  |
| Email alchidic lucios cu uscare rapidă |  |  |  | Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80…100 ml/m2 Termen de valabilitate: 24…36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2…4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l |  |  |  |  |
| Colțar aluminiu |  |  |  | Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm; |  |  |  |  |
| Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm |  |  |  | Baza: Ciment cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură:1894 mm3; Contracția: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25…0,5 kg/m2; Termen de valabilitate: 12…18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg. |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic…Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Plintă pentru podea |  |  |  | Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Gips carton |  |  |  | Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m2; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |