| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Vopsea poliuretanică |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |
| 24900000-3 | Vopsea albastră | Învelişul de finisare de înaltă calitate cu o rezistenţă atmosferică, mecanică şi chimică, rezistent la razele ultraviolete. Raportul recomandat între lianţi şi paste este de 80:20. În cazul cerinţelor suplimentare pentru creșterea ratei de răspândire, proporţia de paste poate creşte până la un raport de 75:25. Tip: izocianat acrilic 2K. Strălucire: mată profundă, semilucidă, lucioasă. Vâscozitate de livrare:DIN/20OC=70-90 sec. Densitate componentă A: 1,068-1,149kg/l. Concentraţie de substanță uscată A+B la livrare: după volum - 38% în greutate - 81%. |  |  |
| 24900000-3 | Vopsea albă |  |  |  |
| 24900000-3 | Vopsea orange |  |  |  |
| 24900000-3 | Vopsea bej |  |  |  |
| 24900000-3 | Vopsea grund (primer epoxidic) | Acoperirea cu grund cu două componente este produsă pe baza unui adeziv epoxidic şi este destinată protecţiei împotriva coroziunii pentru diferite tipuri de suprafeţe metalice: oţel, zincat şi aluminiu. Este utilizat independent ca suprafaţă de oţel de lucru temporar, unde este necesară o rezistenţă chimică şi mecanică ridicată a acoperirii. Aplicarea stratului de finisare este posibilă folosind tehnica “umed-pe-umed”. Raportul recomandat între lianţi şi paste este de 85:15. Tip: poliamioamină epoxidică 2K. Stălucire: semiluciu. Vâscozitate de eliberare: tixotropă. Densitatea componentelor A: 1,499-1,685kg/l. Concentraţie de substanţă uscată A+B la livrare: după volum: 48% în greutate: 78%. |  |  |
|  | TOTAL 11 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________