Anexa 2.2.

Fișa tehnică „Pilon conic din beton armat tip SK 22.1-2.0 (CK 22.1-2.0)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.2) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.2) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 5332 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | B 30 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 1,9 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | B 30 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 339,3 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 86,3 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | F 150 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | W 8 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A600 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 12 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 800 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 600 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | Bp |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 4 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 720 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 25 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 2.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );

Anexa 3.2.

Fișa tehnică „Pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.0 (CK26.1-6.0)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.2) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.2) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 6984 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | B 40 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 2,5 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | B 40 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 455,8 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 149,5 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | F 150 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | W 8 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A600 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 12 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 800 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 600 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | Bp |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 4 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 720 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 25 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 3.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );

Anexa 4.2.

Fișa tehnică „Pilon conic din beton armat tip SK262-1.0 (CK26.2-1.0)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.2) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.2) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 7105 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | B 40 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 2,5 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | B 40 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 454,7 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 149,2 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | F 150 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | W 8 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A600 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 12 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 800 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 600 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | Bp |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 4 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 720 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 25 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 4.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );

Anexa 5.2.

Fișa tehnică „Pilon cilindric din beton armat tip SC20.2-1.0 (CЦ20.2-1.0)”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură (Conform Anexa nr.2) | Parametrul solicitat (Conform Anexa nr.2) | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea | kg | 10156 |  |  |
| 2 | Marca betonului | - | B 45 |  |  |
| 3 | Volumul betonul | m3 | 3,65 |  |  |
| 4 | Rezistența la strângere | - | B 45 |  |  |
| 5 | Momentul critic la rezistență | kN * m | 1246,1 |  |  |
| 6 | Momentul critic până la formarea fisurilor | kN * m | 263,6 |  |  |
| 7 | Rezistența la îngheț | - | F 200 |  |  |
| 8 | Etanșeitate la apă | - | W 8 |  |  |
| 9 | Clasa oțelului de armare | - | A600 C |  |  |
| 10 | Diametrul oțelului de armare | mm | Ø 14 |  |  |
| 11 | Rezistența la întindere | N * mm3 | ftk - 800 |  |  |
| 12 | Densitatea | N * mm3 | fyk - 600 |  |  |
| 13 | Clasa spiralei de armare | - | Bp-1 |  |  |
| 14 | Diametrul spiralei de armare | mm | Ø 5 |  |  |
| 15 | Rezistența la întindere a spiralei de armare | kgf | ftk - 1085 |  |  |
| 16 | Stratul protector de beton | mm | 31 |  |  |

- Notă:

Parametrii geometrici indicați în Anexa 5.1. nu se modifică :

- Dimensiunile L, D2, D1, d2, d1;

- Diafragma pentru transportare;

- Amplasarea articolelor încorporate ( găurilor );