|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și mărfurilor de construcție (vopsele email) pentru anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| LOT 1 – Vopsele email 44100000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vopsea Email. Culoare roșie |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg. |  |  |  |  |
| 1.2 | Vopsea Email. Culoare albastră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg. |  |  |  |  |
| 1.3 | Vopsea Email. Culoare galbenă |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg. |  |  |  |  |
| 1.4 | Vopsea Email. Culoare verde |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg. |  |  |  |  |
| 1.5 | Vopsea spray (fluorescentă). Culoare galbenă |  |  |  | Culoare galbenă. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.6 | Vopsea spray (fluorescentă). Culoare roșie |  |  |  | Culoare roșie. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.7 | Vopsea spray. Culoare neagră |  |  |  | Culoare neagră. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.8 | Vopsea spray. Culoare sură |  |  |  | Culoare sură. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.9 | Vopsea spray. Culoare argintie |  |  |  | Culoare argintie. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.10 | Vopsea spray. Culoare albă |  |  |  | Culoare albă. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.11 | Lac pentru lemn. Color (alun) |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 1.12 | Lac pentru lemn. Color (stejar) |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 1.13 | Grund Alchidic pentru metal. Culoare sură |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Durata de uscare completă este max. 24 ore la temperatura 10-30˚C. Conținutul maxim COV -350 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| 1.14 | Spray tehnic lubrifiant |  |  |  | Produs multifuncțional pe bază de dizolvanți și uleiuri minerale. Poate curăța și proteja, lubrifia, desface ansambluri ruginite, opri scârțâitul, înlătura umezeala și debloca mecanismele înțepenite; Ambalaj 400÷500 ml . |  |  |  |  |
|  | *Produsele trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________