| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție – Vopsele, grunduri și dizolvanți. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Email Culoare neagră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea Email Culoare albastră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea Email Culoare galbenă |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea Email Culoare verde |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea acrilica fără miros, alba |  |  |  | Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa , pigmenti,material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn si zidarie, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litre. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea cu efect lovitură de ciocan |  |  |  | Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max.g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare neagră; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare galbenă; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare roșie ; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare sură; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare argintie; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) Culoare albă; |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnta la uzura,intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |
| Vopsea Acrilo-Poliuretanic (uretan) Pentru autovehicule |  |  |  | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Diverse culori (la alegerea beneficiarului); Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Lac Pentru suprafete lemnoase; Culoare Alun. |  |  |  | Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Lac Pentru suprafete lemnoase; Culoare Stejar. |  |  |  | Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Stejar. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Grund Alchidic pentru Metal. Culoare sură. |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |
| Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curăţarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |
| Dizolvant |  |  |  | Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |
| Dizolvant „White Spirit” |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |
| Ulei de in fiert |  |  |  | Ulei de in fiert incolor - grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior .Domeniu de utilizare toate tipurile de suprafete lemnoase. Continut de ulei minim 70%. COV 750g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 1÷5 litri |  |  |
| Etilacetat tehnic |  |  |  | Etilacetat tehnic Marca A; Ambalaj 1÷5 litri. |  |  |
| Spray WD-40 sau echivalentul |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |
| Convertizor de rugină |  |  |  | Convertizor de rugină sau indepartearea ruginei. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Grund dispersiv în apă |  |  |  | Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeţei de bază în vederea creării aderenţei; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acril cu rezistenţă sporită la uzură clasa 2 dupa EN ISO 11998 ; Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Albastru(Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Galben (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Piersic (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Bej (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Negru (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________