Anexa 4.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

(Obligatoriu se completează și se prezintă în cazul ofertării bunului echivalent)

LOT 1.   Izolatoare din sticlă PS-70E sau echivalent

| Nr | Denumire parametru | Solicitat | Ofertat | Tipul bunului propus (denumire, producator) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarcina de defectare mecanică | 70 kN |  |  |
| 2 | Diametrul D | 255 mm |  |  |
| 3 | Diametrul d | 16 mm |  |  |
| 4 | Înălțimea H | 127 mm |  |  |
| 5 | Greutate netă pe unitate | 3.4 kg |  |  |
| 6 | Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |  |  |
| 7 | Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |  |  |
| 8 | Tip galvanizare | Galvanizare la cald |  |  |
| 9 | Linia de fugă a curentului electric | 303 mm |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)

Anexa 4.2

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

(Obligatoriu se completează și se prezintă în cazul ofertării bunului echivalent)

LOT 2.   Izolatoare din sticlă PS-120B sau echivalent

| Nr | Denumire parametru | Solicitat | Ofertat | Tipul bunului propus (denumire, producator) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarcina de defectare mecanică | 120 kN |  |  |
| 2 | Diametrul D | 255 mm |  |  |
| 3 | Diametrul d | 16 mm |  |  |
| 4 | Înălțimea H | 146 mm |  |  |
| 5 | Greutate netă pe unitate | 4.2 kg |  |  |
| 6 | Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |  |  |
| 7 | Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |  |  |
| 8 | Tip galvanizare | Galvanizare la cald |  |  |
| 9 | Linia de fugă a curentului electric | 320 mm |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)