Fisa tehnica

-Tricou cu maneca lunga-

Domeniu de utlizare

Echipament individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenţie si  respecta cerințele standardului EN ISO 20471:2013 (SR EN ISO 20471:2013), clasa 2, destinat asigurării vizibilității ridicate în mediile de lucru specifice.

Descrierea produsului

Tricoul maneca lunga de tip polo este confecționat dintr-un tricot, într-o combinație cromatică bicoloră: roșu fluorescent  si bleumarin.

Gulerul și manșetele sunt prevăzute cu o vipusca rosie de 5 mm latime si la 5 mm de terminatia manecii. Umerii sunt realizati din material constrast bleumarin. Tricoul este prevazut cu fenta frontala termoadezivata cu inchidere prin 3 nasturi.

Tricoul este prevăzut cu benzi retroreflectante segmentate, argintii, de 50 mm latime, aplicate astfel: câte o bandă circulară pe fiecare mânecă si doua benzi orizontale circulare in zona mediana a tricoului, prima amplasata la 2 cm sub linia imaginara a subratului, iar a doua la 5 cm sub prima.

Personalizare produs

Pe pieptul stang pe fundal alb, este imprimată sigla ,,ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ CNAMUP”.

Gama de marimi constructive

Produsul se realizeaza in doua variante constructive, corespunzatoare pentru dama si barbat, fiecare configurata ergonomic, cu mentinerea aceluiasi nivel de calitate, performanta si functionalitate.

Gama de femeie: 38-64   talia: I-II-III

Gama de barbati: 44-70  talia: I-II-III

Certificare produs

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde europene armonizate:

- SR EN ISO 20471:2013(EN ISO 20471:2013) + SR EN ISO20471:2013/A1:2017 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) “Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe” - clasa „2”;

- SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013) + SR EN ISO 13688:2013/A1:2021 (EN ISO 13688:2013/A1:2021) “Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale”.

Tabel materiale si accesorii utilizate

| Nr.crt | Denumirea materialelor | Utilizare |
| --- | --- | --- |
|  | Tricot rosu-fluorescent | Material de baza |
|  | Tricot bleumarin | Material de contrast |
|  | Material guler si mansete | Guler si mansete |
|  | Tesatura stei | Interior guler |
|  | Banda reflectorizanta segmentata | Trunchi si maneci |
|  | Intaritura termoadeziva | Fenta termoadezivata |
|  | Nasturi | Inchidere fenta |
|  | Fir de cusut | Asamblare produs |

- Tricot rosu fluorescent caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa | g/m2 | EN 12127:2000 | 190±5% |
|  | Compozitie fibroasa | % | EN ISO 1833-11:2017 | 50% PES + 50% BBC |
|  | Culoare | ton | EN ISO 105-A05:2001 | RAL 3026 |
|  | Modificare dimensională la spălat la 60⁰C: - Longitudinal; - Transversal; | % | EN ISO 5077:2008 EN ISO 3759:2011 EN ISO 6330:2022 | ±5% |
|  | Rezistenţa la vapori de apă ȋn regim staţionar (Ret) | m2P a/W | EN ISO 11092 | ≤3 |
|  | Permeabilitatea la aer | mm/s | EN ISO 9237:1999 | Min. 650 |
|  | Rezistenţa şi deformarea la plesnire | kPa | EN ISO 13938-2:2020 | ≥800 |
|  | Pilling (7000 cicluri) | nota | EN ISO 12945-2:2001 | Pilling: 4-5 |
|  | Rezistenţa la abraziune | cicluri | EN ISO 12947-2:2017 | >35.000 |

- Tricot bleumarin caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa | g/m2 | EN 12127:2000 | 190±5% |
| 2 | Compozitie fibroasa | % | EN ISO 1833-11:2017 | 50% PES + 50% BBC |
| 3 | Culoare | ton | EN ISO 105-A05:2001 | RAL 5011 |
| 4 | Modificare dimensională la spălat la 60⁰C: - Longitudinal; - Transversal; | % | EN ISO 5077:2008 EN ISO 3759:2011 EN ISO 6330:2022 | ±5% |
| 5 | Rezistenţa la vapori de apă ȋn regim staţionar (Ret) | m2Pa/W | EN ISO 11092 | ≤4 |
| 6 | Permeabilitatea la aer | mm/s | EN ISO 9237:1999 | Min. 800 |
| 7 | Rezistenţa şi deformarea la plesnire | kPa | EN ISO 13938-2:2020 | ≥800 |
| 8 | Pilling (7000 cicluri) | nota | EN ISO 12945-2:2001 | Pilling: 4-5 |
| 9 | Rezistenţa la abraziune | cicluri | EN ISO 12947-2:2017 | >35.000 |

- Guler si mansete caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compozitie fibroasa | % | EN ISO 1833-11:2017 | 43% BBC 57% PES |
|  | Culoare | ton | EN ISO 105-A05:2001 | RAL 5011 cu vipusca de culoare rosie |

- Material guler interior (stei) caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa | g/m2 | EN 12127:2000 | 110± 5% |
| 2 | Compozitie fibroasa | % | EN ISO 1833-11:2017 | 60% BBC 40% PES |
| 3 | Culoare | ton | EN ISO 105-A05:2001 | RAL 5011 |

- Banda reflectorizantă caracteristici tehnice

| Nr crt. | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Performanţă retro-reflectantă original | Nota | EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Conform standard |
|  | Performanţă retro-reflectantă pre-tratament | Nota | EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Conform standard |
|  | Rezistenţa la abraziune | cicli | EN ISO 12947-2:2016 | 5000 |
|  | Rezistenţa la flexare | cicli | EN ISO 7854:1997 | 7500 |
|  | Rezistenta plieri la temperatură rece | Grade | ISO 4675:2017 | Conform standard la -200 C |
|  | Rezistenţa la spălare casnică 60⁰C | cicli | EN ISO 6330:2021 | Rezistent la 50 cicluri |
|  | Rezistenţa la spălare industrială 75⁰C cu uscare în mașină la 90⁰C și uscare cu tunel la 160°C | cicli | EN ISO 15797:2018 | Rezistent la 50 cicluri |
|  | Rezistența la curățare uscată | cicli | EN ISO 3175-2:2010 | Rezistent la 50 cicluri |
|  | Rezistenta la influenta ploii | nota | EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Conform standard |

- Intaritura termoadeziva caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa | g/m2 | EN 12127:2000 | 60 ± 5% |
| 2 | Compozitie fibroasa | % | EN ISO 1833-11:2017 | 100% PES |

- Nasturi caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Culoare | culoare | EN ISO 105-A05:2001 | RAL 5011 |
| 2 | Diametru | mm | Metoda interna | 11.5 |

- Ata de cusut caracteristici tehnice

| Nr. Crt | Denumirea caracteristicilor | U/M | Metode de verificare | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Culoare | culoare | EN ISO 105-A05:2001 | bleumarin |
| 2 | Finete | Nm | EN ISO 2060 | 120/2 |

Marcare si ambalare

Marcarea se realizeaza printr-o emblema textila pe care sunt imprimate cu tus contrastant, rezistent la spalari si curatari chimice repetate urmatoarele date: denumirea furnizorului, denumirea produsului, compozitia fibroasa din materialele ce alcatuiesc produsului, anul fabricatiei, talia, marimea, semnul de control tehnic de calitate, precum si marcajul cu simbolurile pentru conditii de intretinere si spalare conform SR EN ISO 3758:2024 (care vor cuprinde temperatura de spalare, tipul substantelor si utilajelor indicate in operatiunile de spalare, curatare, uscare si calcare).

Ambalarea se realizeaza in pungi de polietilena, individual.

Termen de valabilitate

12 luni ȋn condiţii de depozitare, utilizare in conditii de ȋntreţinere normală.