Caiet de sarcini pentru organizarea

achiziției izolatoare din sticlă pentru SLE

1.  Obiectul achiziției

  - Achiziționarea izolatoare din sticlă pentru reparația LEA 400 kV).

2.  Termenul de prestare a serviciilor

  - Livrarea se va efectua în 90 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

3. Documentația necesară pentru participarea la licitație

3.1. Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta și certificatele de conformitate, certificate de proveniență și certificatele de calitate a materialelor.

3.2. În oferta tehnică se indică informații despre experiența producătorului în domeniu.

4. Tipul și cantitatea de materiale ce urmează a fi achiziționate

Izolatoare din sticlă – 250 buc

Parametrii tehnici a izolatoarelor le găsiți în anexa atașată

Materialele se livrează la depozitul central ÎS ”Moldelectrica” str. Ciocana nr. 8.

Izolator (sticlă)

| Parametrii generali |
| --- |
| Forța minimă de rupere la deformare | 210 kN |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |
| Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |
| Tip galvanizare | Galvanizare la cald |
| Linia de fugă a curentului electric | 370mm |