| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Vopsele, grunduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Vopsea Email, Culoare maro |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.2. Vopsea Email, Culoare sur |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.3. Vopsea Email, Culoare rosie |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.4. Vopsea Email, Culoare alba |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.5. Vopsea Email, Culoare neagră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.6. Vopsea Email, Culoare albastră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.7. Vopsea Email, Culoare galbenă |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.8. Vopsea Email, Culoare verde |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.9. Vopsea e mail pe bază de apă |  |  |  | Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplutură,aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii.Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderenșă foarte bună la la acoperiri alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max.g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate. |  |  |  |  |
| 1.10. Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba |  |  |  | Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.11. Vopsea cu efect lovitură de ciocan |  |  |  | Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.12. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare neagră ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.13. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare galbenă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.14. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare roșie ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.15. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare sură; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și accțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.16. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare argintie; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 1.17. Vopsea spray, Pentru marcaje |  |  |  | Culoare albă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 1.18. Vopsea acril |  |  |  | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate. |  |  |  |  |
| 1.19. Lac Color (alun) |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.20. Lac, Color (stejar) |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.21. Grund Alchidic pentru metal |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| 1.22. Grund acrylic (Culoare – sur) |  |  |  | Grund acrilic 2 K cu proprietati anticorosive ( folosit in sistem anicorosiv). Se utilizeaza ca filler de umplere pentru portiuni chituite sau ca filler admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate,aluminiu,vopsele vechi ( pe caroserie si plastic),chituri polisterice, chituir cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml.. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni. |  |  |  |
| 1.23. Spay WD-40 sau echivalentul |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |
| 1.24. Convertizor de rugină |  |  |  | Convertizor de rugină sau indepartearea ruginei. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.25. Grund dispersiv în apă |  |  |  | Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeţei de bază în vederea creării aderenţei;Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.26. Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acril cu rezistenţă sporită la uzură clasa 2 dupa EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.27. Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.28. Vopsea pentru fațade |  |  |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafete exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezisenta la vapori de apa conform EN 7783. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.29. Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.30. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.31. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Albastru, (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.32. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Galben ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.33. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Piersic; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.34. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Bej; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.35. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Negru ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |  |  |  |  |
| 1.36. Grund acid(fosfatic) 2K |  |  |  | Grund Acidic (fosfatic) 2K Grund bicomponent pe bază de polivinil butiral și pigmenți anticorozivi. Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni |  |  |  |  |
| 1.37. Grund siliconic cu nisip de cuarţ |  |  |  | Grund Siliconic cu Nisip de Quartz pe baza de acril pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 24 luni.. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

fertantul: _______________________ Adresa: __________________________