CAIET DE SARCINI

privind achiziția încălțămintei pentru angajații

Inspectoratului General pentru Situații de Urgentă

- GENERALITĂȚI

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

  - Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum și cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

  - Specificațiile tehnice ale produselor definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, simboluri, teste și încercări de laborator și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  - În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă al Ministerului Afacerilor Interne îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

  - Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția de cizme din piele pentru pompieri și bocanci de vară din piele destinate pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

  - Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Denumire produs | Cantitate estimată (perechi) | Specificații tehnice | Standarde aplicabile | Valoarea estimată (lei MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cizme pentru pompieri | 1200 | Conform anexei nr.1 | EN 9001/2008 EN 15090:2014 HI3 SRC F2A AN SMSRENISO 20345/2014 | 2640000 |
| 2 | Bocanci de vară | 2200 | Conform anexei nr.2 | EN ISO 20347:2022 EN ISO 20347:2022 | 2640000 |
| Valoarea estimată totală în lei MDL | 5280000 |

  - Produsele trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce ele însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

  - Produsele trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

  - Fiecare produs al cărui producător declară conformitatea cu cerințele standardelor în vigoare trebuie să aibă o marcare permanentă de conformitate CE, durabilă și vizibilă care sa cuprindă următoarele informații: numărul standardului; numele sau marca de identificare a fabricantului; anul de fabricație; modelul (cel al producătorului); mărimea sau gama de mărimi acoperite; simbolul de marcare pentru rezistența la temperaturi joase; rezistenta la substanțe chimice, etc.

  - În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

- CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

  - Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

  - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea acestuia cu modelul omologat.

  - Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

  - Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile  prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor  impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fața de cerințele autorității contractante.

  - Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produ anexată acestuia.

  - Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât  să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (specificația, fișa tehnică de produs, certificat de examinare tip CE/UE, declarația de conformitate UE, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

  - Produsele prezentate în cadrul propunerilor tehnice (ofertei) vor fi însoțite de următoarele documente obligatorii:

    - Declarație de conformitate tip CE/UE emisa de producător (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat/raport de conformitate/testare tip CE/UE emis de către un organism / laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE, însoțit de Anexe pentru fiecare produs (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat de calitate și garanție emise de OFERTANT;

    - Autorizație de livrare emisă de către PRODUCĂTOR (copie original și traducere în limba română);

    - Fișa tehnică/manual emisă de producător (copie original și traducere în limba română);

  - Toate documentele din propunerea tehnică (ofertă) menționate supra trebuie să fie prezentate, în integralitatea lor, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertei și certificate conform originalului prin aplicarea ștampilei și semnăturii autorizate a ofertantului.

  - Ofertantul va prezenta document/documente emise de organisme specializate (notificate) și acreditate, recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

Notă: Nu se acceptă demonstrarea îndeplinirii cerințelor impuse și calității produselor doar prin prezentarea Declarației de conformitate emise de către producător. În acest sens, furnizorul se obligă să prezinte odată cu depunerea ofertei a Certificatului/raportului de conformitate / testare tip CE/UE emis de către un organism / laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE.

  - Termenul de garanție pentru produsele oferite trebuie să fie minim  12 luni pentru bocancii de vară din piele și respectiv 24 luni pentru cizmele din piele pentru pompieri de la data livrării. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

- CERINȚE FINALE

  - Le depunerea ofertelor, confirmarea satisfacerii cerințelor standardelor EN se va face doar prin prezentarea copiilor certificatelor de examinare de tip UE (EU type-examination Certificate) emise de organe abilitate corespunzător (Notified Body). Ca material informativ suplimentar se acceptă doar rapoarte de testare (Test Reports) emise de laboratoare acreditate la nivel UE sau autorizate corespunzător în RM, și documente emise de producător (dacă este altul decât furnizorul): declarațiile de conformitate de tip UE (EC - Declaration of Conformity), manuale, broșuri, cataloage și alte materiale similare. În cazul în care aceste documente sunt publicate/emise în original nu în limba română, atunci se acceptă acestea să fie și în limba engleză, însoțite de o traducere în limba română, conformitatea cărei va fi confirmată de furnizor prin aplicare pe documente a înscrierii „Traducerea confirm”  și a semnăturii persoanei responsabile din partea furnizorului, cu aplicarea semnăturii electronice la depunerea electronică a documentelor.

  - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate.

  - Mostrele prezentate în cadrul propunerii tehnice (ofertei) vor fi depuse în cantitatea solicitată, conform specificațiilor tehnice anexate.

  - Ofertele care nu vor fi însoțite de mostre de produs, declarații de conformitate, certificate/rapoarte de examinare/testare, conform standardelor în vigoare, actuale, vor fi considerate nule.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs maxim 30 zile după semnarea contractului, perioadă în care acestea vor fi restituite la solicitarea operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru mostrele care nu au fost ridicate în termenul prevăzut.

  - În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică  de produs.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate/rapoarte de examinare/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

  - Toate documentele care alcătuiesc propunerea tehnică (oferta) solicitate de autoritatea contractantă prin Documentația de Atribuire trebuie să fie redactate în limba româna sau dacă sunt emise de institute/laboratoare din alte state din U.E. să fie însoțite de traducere autorizată în limba româna.

Anexe: Specificații tehnice - 12 file.

Anexa nr.1

la caietul de sarcini IGSU

Specificația tehnică

,,Cizme din piele pentru pompieri”

- GENERALITĂȚI

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 1200 perechi de cizme din piele destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească cizmele din piele pentru pompieri ca echipament individual de protecție (în continuare cizme).  Cizmele sunt destinate a fi utilizate în lupta împotriva incendiilor și activitățile conexe.

  - În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta actul emis de către organul specializat în domeniu (notificat), care să certifice că producătorul cizmelor are implementat un sistem de asigurare a calității, conform EN 9001/2008 sau echivalent.

  - Cizmele vor fi confecționate conform destinației cu respectarea strictă a prevederilor standardelor europene armonizate EN 15090:2014, HI3 SRC F2A AN, SM SR EN ISO 20345/2014,  de culoare neagră cu mărimile cuprinse între 36 și 47.

  - Durata de garanție a cizmelor trebuie să fie de minim 24 de luni de la data dării în folosință, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioada pentru care producătorul garantează ca acestea își păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul se face direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare în maxim 60 de zile.

  - Produsul final (cizmele) trebuie să corespundă strict prevederilor prezentei specificații tehnice.

  - Cizmele vor fi realizate în sistemul încălțăminte cu talpă lipită direct.

Piele bovina box - presaj neted, impermeabilizată prin procedee chimice.

Talpa și tocul monolit confecționate prin procedee de matrițare.

Greutatea unei perechi de cizme – maxim 3 kg.

Căputele cizmelor căptușite cu piele bovina box- presaj neted.

Carâmbii căptușiți cu țesătură laminată imper-respirantă și impermeabilizată care asigură protecție împotriva radiației calorice și a apei. La partea superioară, carâmbii prevăzuți cu un manșon și bride de prindere.

Gulerul cizmelor realizat din piele bovină box pe partea exterioară cu grosimea de 1,2-1,4 mm.

Partea interioară a cizmei realizată din poliester de tip Gore-tex, dublat cu moltopren cu grosimea de 8-10 mm.

Branț stratificat din crupon, inserție metalică pentru rezistență la perforație.

Bombeu metalic pentru protecția degetelor piciorului la strivire și șocuri mecanice.

Cusăturile căptușelii impermeabilizate cu o bandă termoadezivă, aplicată cu o mașină specială.

  - Cizmele trebuie să fie dotate cu insecție anatomică cusută în spatele și în fața cizmelor care asigură confortul de a lucra în poziție așezată și la depășirea obstacolelor.

  - Materialele utilizate la confecționarea cizmelor să nu producă iritarea pielii sau orice alt efect nociv care să dăuneze sănătății, totodată în condiții previzibile de utilizare normală, să elibereze substanțe cunoscute ca fiind toxice, cancerigene, mutagene, alergene pentru organismul uman.

  - Fețele cizmelor vor fi croite astfel încât direcția de maximă solicitare pe timpul utilizării să fie pe direcția minimă de întindere a pieilor. Fețele vor avea părți componente confecționate din piele de același fel (nuanță, aspect) astfel încât la împerechere, să fie identice. Fețele vor fi bine întinse pe calapod, fără cute în regiunea vârfului sau a ștaifului. Scămoșarea și aplicarea adezivului pe fețe se va face în așa fel încât fixarea acestora pe talpă să fie uniformă, fără goluri de aer sau impurități care sa afecteze lipirea.

- TABEL DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE:

| Nr. crt. | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piele bovine, box negru, presaj neted, impermeabilizat chimic cu grosimea de 2,0 – 2,2 mm | Căpută, carâmbi, vipușcă exterioară, ștaif, bride de prindere |
| 2. | Piele bovine, box negru, presaj neted, impermeabilizat chimic cu grosimea de 1,2 – 1,4 mm | Guler exterior |
| 3. | Țesătură de tip Gore-tex | Guler interior, interior |
| 4. | Bombeu metalic de securizare minim 200J | Protecție degete |
| 5. | Tablă oțel antiperforație protejată anticoroziv cu grosimea de 0,4 – 0,5 mm | Insecție antiperforație |
| 6. | Talpă matrițată din cauciuc ignifug | Talpă exterioară |
| 7. | Bandă reflectorizantă ignifugă cu lățimea de 20 -30 mm | Element reflector |
| 8. | Țesătură laminate imper-respirantă | Căptușeli |
| 10. | Ață de cusut ignifugă: | Nm 20/3 | Cusut căpute și carâmbi |
|  |  | Nm 30/3 | Cusut căptușeală |
| 11. | Bandă termoadezivă | Impermeabilizarea cusăturilor |
| 12. | Adezivi | Lipit căptușeli și montat ștaif, lipit talpă exterioară |
| 13. | Solvent impermeabilizant | Impermeabilitatea cusături |

- CARACTERISTICILE MATERIILOR PRIME

  - Pieile de bovine utilizate la realizarea cizmelor trebuie să fie potrivit de moi cu grosimea de 2,0 - 2,2 mm, tăbăcite în săruri bazice de crom. Acestea nu trebuie sa aibă defecte, iar partea cărnoasă sa fie bine curățată. Vopsirea trebuie sa fie uniformă, să pătrundă în masa cărnoasă, să prezinte un aspect plăcut la suprafață, fără neregularități sau exfolieri la îndoire.

  - Meșina trebuie sa fie uniformă în grosime, fără defecte și să permită o absorbție relativă a transpirației.

  - Branțul din piele-gat trebuie confecționat din piei de bovine brute, tăbăcite cu crom tanin și retăbăcite în săruri de aluminiu. Pătrunderea substanțelor de tăbăcire trebuie sa fie completă în profunzime.

  - Talpa cizmei va fi executată din cauciuc ignifugat și antistatizant, care trebuie să fie rezistentă la acizi, uleiuri minerale și produse petroliere. Talpa se va realiza prin matrițare, având pe suprafața exterioară crampoane antiderapante cu forme regulate. Pe această suprafață nu se admit bavuri sau neregularități.

  - Inserțiile antiperforație utilizate, trebuie să fie încorporate în tălpile cizmelor astfel încât să fie imposibilă scoaterea lor. Nu trebuie să fie deasupra rezervei bombeului de protecție și nici atașată de acesta.

  - Adezivii folosiți au o rezistență mare la desprindere și asigură aderența în limitele impuse de condițiile de utilizare.

NOTĂ: Producătorul are obligația să certifice că toate materialele utilizate la realizarea cizmelor corespund cerințelor prezentei specificații tehnice. De asemenea el garantează prin rapoartele de încercare și declarațiile de conformitate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

Toate materialele auxiliare trebuie să aibă caracteristicile tehnice compatibile cu cele ale materiei prime de bază. În acest sens se vor prezenta rapoarte de încercare (inclusiv pentru ața ignifugă). Rapoartele de încercări vor fi emise de laboratoare neutre, specializate, acreditate și recunoscute în oricare dintre statele membre ale UE.

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurii de achiziție ca propunere tehnică, vor fi însoțite de certificat de conformitate emis de un organism notificat UE.

- CONFECTIONAREA

  - Exemplu: Cizmele cu mărimea 42, trebuie să corespundă următoarelor dimensiuni:

| Nr. | Denumirea materialului | Dimensiuni |
| --- | --- | --- |
| 1. | Înălțimea carâmbilor măsurată de la toc până la marginea superioară a cizmei | 290 mm |
| 2. | Lățimea carâmbului aplatizat, la partea superioară | 200 mm |
| 3. | Înălțimea ștaifului din piele măsurată de la toc la marginea superioară a acestuia | 90 mm |
| 4. | Lungimea tocului măsurată în zona mediană a lui | 90 mm |
| 5. | Înălțimea manșonului din piele de la partea superioară a carâmbilor, pe toată lungimea lui | 40 mm |
| 6. | Bridele de prindere | lățimea | 35 mm |
|  |  | înălțimea | 90 mm |

  - Cizmele trebuie realizate conform valorilor prezentate în tabelul de mai jos (înălțimea carâmbilor corespunzătoare în raport cu mărimile cizmelor).

| Mărimi cizme (în sistem francez) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ≥45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Înălțimea carâmbilor (mm) | 265 | 270 | 270 | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 310 |

Notă: Înălțimea carâmbilor este variabilă funcție de mărimea lor.

  - Peste toate cusăturile căptușelii va fi aplicată termic o bandă de impermeabilizare. Aplicarea se va realiza cu o mașină specială în scopul protecției împotriva apei.

  - Branțul va fi ștanțat din piele de bovine și executându-se următoarele operații: egalizarea, crestarea, înălțarea ridicăturii (preformarea), întărirea branțului cu stratul oțelit, gleic și carton dur tip fibrotex.

  - Bombeul metalic se va aplica pe căptușeala căputei trasă pe calapod.

  - Fețele vor fi trase pe calapod după introducerea ștaifului și bombeului metalic. Surplusul de față rezultată trebuie îndepărtat prin procedee mecanice de curățare și frezare după care partea inferioară a fețelor și talpa intermediară se va unge cu adezivi, în vederea asamblării.

  - Banda reflectorizantă se va monta de la vipușca exterioară spate, paralel cu marginile ștaifului, pe partea exterioară a cizmelor.

  - Talpa trebuie să fie curățată și reactivată cu o soluție de halogenare după care, respectând-se timpii de evaporare ai solvenților, se va unge cu adeziv. Ea se va fixa de fața trasă prin lipire, procedeu executat întru-un cuptor de reactivare și prin presare la presiune controlată.  Marginile lipiturii se vor curăța dacă este cazul și se vor realiza cu vopsea.

  - În interiorul fiecărei cizme va fi introdus câte un acoperiș de branț, format dintr-un talonet de spumă poliuretanică acoperit cu meșină din piele, cu grosimea de 1 – 1,2 mm. Aceasta trebuie bine întinsă și lipită, după forma talonetului, astfel încât să nu se formeze cute care să jeneze la purtare sau să nu se deprindă de pe talonet.

  - Toate cusăturile de îmbinare ale carâmbilor cu căputa, ale vipuștii și burdufului cu carâmbii precum și linia de îmbinare a ramei cu fața și talpa se vor executa cu ață ignifugă, impermeabilizate cu un amestec de ceară incoloră topită, care are proprietăți ignifuge.

  - Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurii de achiziție ca propunere tehnică, vor fi însoțite și de rapoarte de încercare emise, de un laborator specializat, acreditat și recunoscut în statele membre Uniunii Europene, pentru caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosite. Rapoartele de încercare prezentate vor fi emise pentru tipul de produs pentru care s-a obținut certificarea și se vor referi la cerințele cuprinse în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Cerințe de protecție | U/M | Valori impuse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip de clasificare | - | Tip 2 clasa I |
|  | Protecție împotriva radiație termice și căldurii | - | Nivelul 3 (HI3) |
|  | Rezistența pătrunderii apei | minute | nu mai puțin de 180 |
|  | Izolație împotriva căldurii. Temperatura interioară a încălțămintei după încercarea într-o baie de nisip cu temperatura de 250°C, timp de 10 min. | OC | < 42 |
|  | Rezistența la flacără |
|  | durata de rezistență | talpă | secunde | > 2 |
|  |  | față |  |  |
|  | durata de incandescență | talpă |  |  |
|  |  | față |  |  |
|  | Rezistența la perforație a tălpii | N | minim 1100 |
|  | Rezistența la șoc a bombeului metalic | J | minim 200 |
|  | Rezistența la compresiune a bombeului metalic | kN | minim 15 |
|  | Rezistența la coroziune pentru inserția metalică și bombeul metalic | mm 2 | maxim 2,5 |
|  | Rezistența electrică | MΩ | minim100 – maxim 1000 |
|  | Rezistenta minimă la sfâșierea ansamblului superior din piele a tălpii de cauciuc | N kN/m | 120 8 |
|  | Rezistență la abraziune a tălpii din cauciuc | mm3 | maxim 150 |
|  | Rezistența la flexiune a tălpii din cauciuc - mărirea crestăturii după 30 mii cicluri | mm | maxim 4 |
|  | Rezistența la flexiune a inserției metalice | număr flexiuni | minim 1.000.000 |
|  | Rezistență la minimă la căldură de contact | OC | 300 |
|  | Permeabilitate la vapori de apă | mg/cm2h | minim 0,8 |
|  | Rezistența la căldură radiantă - indice de transfer la o densitate de flux termic de 20 kW/m2 | s | minim 40 |
|  | Absorbția la apă a branțului și a acoperișului de branț | mg/cm2 | minim 70 |
|  | Desorbția la apă și a acoperișului de branț | % | minim 80 |
|  | Valoare pH branț și acoperiș de branț | - | minim 3,2 |
|  | Rezistență la alunecare pe podele din plăci de ceramice, unse cu detergent – coeficient de frecare. | - | minim 0,28 |

NOTA: Valorile caracteristicilor fizico-mecanice reprezintă cerințe obligatorii pentru încălțămintea cu destinație specială utilizată de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgentă.

Dacă mostrele prezentate la procedura de achiziție au caracteristici fizico ­ mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în prezenta specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce va atrage respingerea lor de la procedura de achiziție. De asemenea prezentarea unor mostre de produs neconforme ca mod de execuție față de prevederile prezentei specificații tehnice atrage respingerea din punct de vedere tehnic a ofertei.

Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație corespund prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului avizat. Avizarea modelelor se va face după evaluarea tehnică a cizmelor prezentate ca mostre. Acestea constituie modelele de referință după care se execută și se verifică producția.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE.

  - Recepția calitativă.

La fiecare pereche de cizme din componenta lotului se verifică, organoleptic, modul de realizare și respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea cu modelul de referință avizat de către autoritatea contractantă.

Produsele din cadrul contractului, prezentate la livrările parțiale - pe loturi, vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de garanție și de calitate emise de către furnizor pe proprie răspundere.

Autoritatea contractantă, prin comisia de recepție, va preleva mostre de produs (1-2 perechi) pentru verificarea conformității acestora cu cerințele prevăzute în tabelul de la pct. 4.8 din prezenta specificație tehnică.

Orice neconformitate, fată de cerințele prevăzute în specificația tehnică, a caracteristicilor tehnice și fizico-mecanice atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

  - Recepția cantitativa.

Recepția cantitativă se va realiza la depozitul beneficiarului (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor.

Dacă la recepție produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transportare, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate sa cadă în sarcina furnizorului.

Beneficiarul (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, urmând a se lua masurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități. Furnizorul se obliga să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni.

- MARCARE

Cizmele se încadrează în categoria EIP (echipament individual de protecție) de concepție complex și vor fi marcate cu numărul standardului SR EN 15090/2014, tipul de protecție HI3, nivelul de performanta F2A SRA, denumirea producătorului, codul de model și grosime (lărgime calapod).

Pe partea superioara a carâmbilor se aplica pictograma, prin ștanțare, care prezinta protecția asigurata.

Pe talpa cizmelor va fi aplicată, prin ștanțare, mărimea.

- AMBALARE SI TRANSPORT

  - Cizmele se vor ambala în cutii individuale de carton. În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă cu instrucțiuni de întreținere a cizmelor. Pe cutie vor fi aplicate etichete pe care se înscriu următoarele:

- denumirea furnizorului;

- denumirea produsului;

- mărimea;

- anul de fabricație;

- semnul de control de calitate.

  - Încălțămintea se transportă cu mijloace de transport acoperite, uscate și curate în vederea prevenirii degradării și deformării cizmelor pe timpul deplasării.

- CERINTE FINALE.

Producătorul va anexa la oferta tehnica un set complet de instrucțiuni de depozitare, întreținere și utilizare a cizmelor

Anexa nr.2

la caietul de sarcini IGSU

Specificația tehnică

,,Bocanci de vară”

- GENERALITĂȚI

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 2200 perechi de bocanci de vară din piele destinați pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească bocancii de vară din piele (în continuare bocanci).

  - În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta actul emis de către organul specializat în domeniu (notificat), care să certifice că producătorul bocancilor are implementat un sistem de asigurare a calității, conform EN ISO 20347:2022 sau echivalent.

  - Bocancii vor fi confecționați conform destinației cu respectarea strictă a prevederilor standardelor europene armonizate EN ISO 20347:2022, -HI СI HRO SRC de culoare neagră cu mărimile cuprinse între 36 și 47.

  - Durata de garanție a bocancilor trebuie să fie de minim 12 luni de la data dării în folosință, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioada pentru care producătorul garantează ca acestea își păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul se face direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare în maxim 60 de zile.

  - Produsul final (bocancii) trebuie să corespundă strict prevederilor prezentei specificații tehnice.

  - Bocancii vor fi realizați cu talpă din poliuretan la interior și cu strat de cauciuc la exterior, injectată direct pe fețe, cu sistem de absorbție a șocului integrat în toc.

1.8. Bocancii (produsul finit) sunt: antistatici, rezistenți la penetrarea apei, cu bombeu multistrat cu efect reversibil, cu inserție antiperforație nemetalică, cu talpă antiaderentă, rezistenți la căldură de contact şi la hidrocarburi.

1.9. Căptușeala este confecționată din tricot cașerat cu spumă poliuretanică şi cu membrană imperrespirabilă, antistatic, tratat antibacterian şi antimicotic tip Sympatex/tip Goretex sau echivalent, ce asigură:

*protecție împotriva apei, pentru întreg interiorul produsului;

*ventilație sporită în interiorul bocancilor, care conduce la eliminarea vaporilor de transpirație indiferent de anotimp;

*izolație împotriva căldurii, dar şi a frigului.

Modul de confecţionare a căptuşelii este tip "ciorap", waterproof şi cusături impermeabilizate cu bandă termoadezivă de etanșare formată din 3 straturi.
Sistemul de închidere a bocancilor este cu înşiretare rapidă, pe partea frontală. Sistemul de închidere este prevăzut cu burduf impermeabil, a cărui dimensiune în lărgime şi în înălțime asigură atât deschiderea bocancilor pentru o introducere uşoară a piciorului, dar şi confortul interior în purtare.

Ex: Pentru mărimea. 42 este de 16 + 17 cm. în zona vipuştii și
creşte până la 21 + 22 cm. în zona capselor.

  - Forma bocancilor este ergonomică, pentru a asigura confort sporit în utilizare, urmărind forma naturală a piciorului.

  - Bocancii, confecționați şi împerecheați corect, trebuie să aibă piesele identice.

  - Feţele sunt confecționate din piele box față naturală, de culoare neagră, impermeabilizată chimic, cu rezistență ridicată la abraziune, sfâşiere, flexiune şi tracţiune, cu capacitate de absorbție minimă şi desorbție maximă a apei, permeabilă la vapori de apă şi transpirație.

  - Feţele trebuie să fie bine întinse pe calapod, fără cute sau încrețituri în zona vârfului şi a ştaifului. Asamblarea fețelor cu branțul se realizează astfel încât să respecte sistemul de confecție a încălțămintei tip waterproof.

  - Bocancii gata confecționați trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și cu modelul avizat de către beneficiar.

- TABEL DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE:

| Nr. crt. | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piele bovine, box față naturală, de culoare neagră, presaj neted, impermiabilizat chimic cu grosimea de 1,8 ÷2,0 mm | Capută, ștaif, piese capsă, bridă acoperire velcro, exterior parte superioară limbă, bridă trăgător-parte posterioară |
| 2. | Piele bovine tip Napa sau echivalent, box față naturală, de culoare neagră, presaj neted, impermiabilizat chimic cu grosimea 1,1÷1,2 mm | Carîmbi, burduf, guler |
| 3. | Tricot multistratificat, cu ochiuri, antistatic | Căptușeală superioară: limbă, burduf și căptușeală guler |
| 4. | Tricot cașerat cu spumă poliuretanică și cu membrană imperrespirabilă, antistatic, tratat antibacterian și antimicotic tip Sympatex/tip Goretex sau echivalent | Căptușeală tip ciorap – carâmbi, căpută, limbă, burduf, branț, ciorap |
| 5. | Țesătură termoadezivă, cu proprietăți elastice, în concordanță cu cea a pielii cu grosimea 0,4÷0,5 mm sintetic/bumbac | Întăritură capută |
| 6. | Întăritură tip Lana Vetro sau echivalent cu grosimea | Întăritură capse |
| 7. | Bandă textilă antistatică, lățime ÷10 mm | Bandă atașată ciorapului waterproof tip Simpatex/tip Goretex sau echivalent – vine în contact direct cu piciorul, favorizând astfel descărcarea electricității |
| 8. | Bandă termolipit – 3 straturi cu grosimea 20÷22 mm | Impermiabilizat cusături căptușeală imperrespirabilă tip Sympatex/tip Goretex sau echivalent. Este necesar să fie în concordanță cu căptușeala, pentru a asigura termosudarea în condiții optime |
| 9. | Material nețesut, rigidizat, antistatizat cu grosimea 2÷2,5 mm | Branț căptușeală tip ciorap |
| 10. | Fir termoplastic, sintetic | Format vârf |
| 11. | Ață impermeabilizată, finețe Nm 20/3 Nm30/3 | Cusut fețe, căptușeli |
| 12. | Șireturi cerate (impermiabilizate) cu grosimea Ꝋ 5 mm | Rotunde, lungime ꞊2000 mm |
| 13. | Capse rotunde, brunate Ꝋ 5 mm, metalice, protejate antistatic și anticoroziv | Elemente de înșiretare care consolidează perechile de perforații, = 36 buc/per |
| 14. | Inele autoblocante metalice, anticorozive, antistatice | Elemnete de înșiretare=4 buc/per |
| 15. | Poliuretan (sintetic) | Strat interior talpă, care vine în contact direct cu ansamblul |
| 16. | Cauciuc vulcanizat min.5 mm | Strat exterior talpă |

- CARACTERISTICI

  - Bocancii au feţele croite astfel încât direcția maximă de solicitare pe timpul utilizării să fie direcția minimă de întindere a pieilor. În cazul în care pielea prezintă o grosime mai mare decât cea necesară, se va egaliza.

  - Căputa trebuie să se realizeze din piele cu aspect plin, fără defecte de suprafață, prin îndoire să nu aibă aspect de "piele curgătoare". Căputa este formată dintr-un singur reper, care se prelungeşte până în zona ştaifului, se aplică peste carâmbii inferiori prin două tighele și este întărită cu țesătură termoadezivă.

  - Carâmbii superiori din piele tip Napa sau echivalent se vor dubla cu material spongios, pentru protecția piciorului la şocuri mecanice şi se vor matlasa pe toată suprafața.

  - Limba — partea superioară, la exterior este din piele box față naturală de 1,8 + 2,0 mm., de culoare neagră, impermeabilizată chimic, are strat intermediar din material spongios şi este căptuşită la interior cu tricot multistratificat cu ochiuri, antistatic. Limba este fixată de capsele din piele printr-un burduf din piele bovine hidrofobizată tip Napa sau echivalent, care este căptuşit cu tricot caşerat cu spumă PU cu membrană impermeabilă, antistatic, tratat antibacterian şi are strat intermediar din material spongios, care asigură protecția împotriva apei și a corpurilor străine în interiorul bocancilor. Ștaiful din piele hidrofobizată se montează pe restul ansamblului cu două rânduri de cusături, paralele.

  - Bombeul flexibil este realizat din material compozit, prezintă efect reversibil, subțiat la partea anterioară pe 5 + 8 mm.

  - Banda textilă antistatică este ataşată de ciorapul din membrană imperrespirabilă tip Sympatex/tip —Sp a Goretex sau echivalent — vine în contact direct cu piciorul, favorizând astfel descărcarea electricității tratat antistatic.

  - Căptuşeala este din tricot caşerat cu spumă PU cu membrană impermeabilă,
antibacterian şi antimicotic, tip Sympatex/Tip Goretex sau echivalent.

  - Modul de realizare a căptușelii este tip " ciorap " şi asigură funcția waterproof.

  - Ținând cont de faptul că, bocancii cu şiret se poartă atât în sezonul cald, cât şi în cel rece, trebuie să asigure protecția împotriva apei, respirabilitate, izolație împotriva căldurii, dar şi a frigului (temperaturi de la - 20*C + + 60'C).

  - Căptuşeala trebuie să fie elastică şi compactă, respirabilitatea acesteia trebuie să crească în timpul desfăşurării activităților specifice, caracterizată prin control climatic dinamic, rezistentă la apă și vânt, durabilă şi rezistentă, structura porilor, care asigură ventilația mecanică în interiorul produsului, să rămână nemodificată și să nu se deterioreze, porii să nu fie blocaţi, fără compuşi PFTE în compoziție și să aibă barieră împotriva viruşilor și a bacteriilor.

  - Între ciorap şi branțul antiperforație se introduc distanțiere care permit pătrunderea poliuretanului astfel încât procesul impermeabilizării să fie optimizat.

  - Talpa trebuie să fie realizată din poliuretan și cauciuc vulcanizat, se injectează direct pe ansamblul superior (sistem de confecție injecție IJ).

Aceasta este bicomponentă: stratul interior - care vine direct în contact cu ansamblul superior al încălțămintei este din poliuretan, iar stratul exterior este din cauciuc. Are o grosime de 17 + 25 mm., cu forme regulate la partea posterioară în vederea descălțării cu ușurință.

  - Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurii de achizitie ca propunere tehnică, unde vor fi îoțite și de rapoarte de încercare emise, de un laborator specializat, acreditat și recunoscut în statele membre Uniunii Europene, pentru caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosite. Rapoartele de încercare prezentate vor fi emise pentru tipul de produs pentru care s-a obținut certificarea și se vor referi la cerințele cuprinse în tabelul de mai jos.

| Nr.crt. | Cerințe de protecție | U/M | Valori impuse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezistență la ruperea pielii la cusătură | N/mm | min.100 |
|  | Rezistența la rupere: Piele talpă exterioară | N/mm2 | min 24 min.5 |
|  | Comportarea ansamblului superior față de apă, în condiții dinamice: absorbția de apă după 3h cantitatea de apă trecută prin piele | % g/h | max.30 max.1,5 |
|  | Rezistența tălpii la hidrocarburi | % | max.12 |
|  | Rezistență la perforație | N | min.1.100 |
|  | Rezistență la flexiune | cicluri de flexionare | min.1 000 000 |
|  | Rezistență la alunecare: pe podele din gresie: alunecare toc spre înainte alunecare talpă -II- pe podele de oțel unse cu glicerină: alunecare toc spre înainte alunecare talpă -II- |  | ≥ 0,28 ≥ 0,32 ≥ 0,13 ≥ 0,18 |
|  | Rezistență electrică atmosferă uscată/umedă |  | Între 100kΏ÷1.000 MΏ |

NOTĂ: Producătorul are obligația să certifice că toate materialele utilizate la realizarea bocancilor corespund cerințelor prezentei specificații tehnice. De asemenea el garantează prin rapoartele de încercare și declarațiile de conformitate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

Toate materialele auxiliare trebuie să aibă caracteristicile tehnice compatibile cu cele ale materiei prime de bază. În acest sens se vor prezenta rapoarte de încercare. Rapoartele de încercări vor fi emise de laboratoare neutre, specializate, acreditate și recunoscute în oricare dintre statele membre ale UE.

Dacă mostrele prezentate la procedura de achiziție au caracteristici fizico ­ mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în prezenta specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce va atrage respingerea lor de la procedura de achiziție. De asemenea prezentarea unor mostre de produs neconforme ca mod de execuție față de prevederile prezentei specificații tehnice atrage respingerea din punct de vedere tehnic a ofertei.

Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație corespund prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului avizat. Avizarea modelelor se va face după evaluarea tehnică a bocancilor prezentate ca mostre. Acestea constituie modelele de referință după care se execută și se verifică producția.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Recepția calitativă.

La fiecare pereche de bocanci din componența lotului se verifică, organoleptic, modul de realizare și respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea cu modelul de referință avizat de către autoritatea contractantă.

Produsele din cadrul contractului, prezentate la livrarile parțiale - pe loturi, vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de garanție și de calitate emise de catre fumizor pe proprie raspundere.

Autoritatea contractantă, prin comisia de recepție, va preleva mostre de produs (1-2 perechi) pentru verificarea conformitații acestora cu cerintele prevazute în prezenta specificație tehnică.

Orice neconformitate, fată de cerințele prevăzute în specificația tehnică, a caracteristicilor tehnice și fizico-mecanice atrage dupa sine respingerea întregului lot de produse.

  - Recepția cantitativa.

Recepția cantitativă se va realiza la depozitul beneficiarului (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor.

Dacă la recepție produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transportare, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate sa cadă în sarcina furnizorului.

Beneficiarul (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, urmând a se lua masurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități. Furnizorul se obliga să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni.

- MARCARE

Bocancii vor fi marcați cu numărul standardului SR EN ISO 20347/2022, denumirea producătorului și  codul de model.

Pe talpa bocancilor din piele va fi aplicată, prin ștanțare, mărimea.

- AMBALARE SI TRANSPORT

  - Bocancii din piele se vor ambala în cutii individuale de carton. În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă cu instrucțiuni de întreținere a bocancilor. Pe cutie vor fi aplicate etichete pe care se înscriu următoarele:

- denumirea furnizorului;

- denumirea produsului;

- mărimea;

- anul de fabricație;

- semnul de control de calitate.

  - Încălțămintea se transportă cu mijloace de transport acoperite, uscate și curate în vederea prevenirii degradării și deformării cizmelor pe timpul deplasării.

- CERINTE FINALE

Producătorul va anexa la oferta tehnica un set complet de instrucțiuni de depozitare, întreținere și utilizare a bocancilor.