Aprob

Director executiv

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

__________________Nicolai MÎNDRA

L.Ș. “______”______________________2023

## CAIET DE SARCINI

Obiectul:     Echipamente pentru încercări de laborator. Lot nr.2.

Autoritatea contractantă: Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

| Nr. | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometru digital cu microprocesor | - Domeniu de temperatură -50 până la +200°C rezolutie: 0,1 °C. - Precizie: ± 1 °C - Alimentare electrică, cu baterie, cu o durată de utilizare de peste 200 ore. - Sondă de pentrare dia.3x120mm. - Sondă de suprafață dia.16x260mm. - Sondă dia.5x220mm. - Sondă aer. | EN 12697-12 | 2 |
| 2 | Penetrometru automat complet | -Testare complet automată -Identificare automată a punctului de contact al acului și a pozitionării acului - Dispozitiv electromagnetic de eliberare a sondei pentru efectuarea testului - Ecran tactil - Afișare în timp real a curbei de penetrare/timp. - Interval de masurare a penetrației: 0-50 mm, cu rezoluție de 0.01mm. - Vas transfer probe. - Ac pentrare întărit conf. EN 1426, cu greutate de 2,5g. - Echipament pentru determinarea penetrare cu con conf. EN 13880-2, cu masa totală a conului de 102±0,05g. - Vas baie cu serpantină de răcire. | EN 1426 EN 13880 | 1 |
| 3 | Aparat automat cu bilă și inel | Compus din: - Interfață grafică cu ecran tactil - Placa de încălzire sticlă ceramic - Dispozitiv de centrare a bilelor - Viteză reglabilă - Tijă pentru verificare și calibrare | EN 1427 | 1 |
| 4 | Viscozimetru capilar sub vid | - Sistem de vid 40000±100Pa - Viscozimetru capilar sub vid cu timpul de curgere 60-1000s – 10buc. | EN 12596 | 1 |
| 5 | Beghetă de sticlă | -Lungime 300,0mm -Diametru 8,0mm | EN 933-9 | 10 |

Elaborat:Șef de Laborator - Alexandru BIZUSCHI  _________________  Data „____”________________

Autoritatea contractantă ______________________                                    Data „____”________________