Vopsea alchidica normal

Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solvent organi

Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, nu contine plumb sau alte metale grele. (fara miros)

Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie exploatate in conditii atmosferice normale

Consumuri specific: Consumul teoretic: 12 -13m2/litru/ strat ( variaza in functie de culoare si de natura suprafetei)

Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 4 ore;intre straturi: 12 ore.Se usuca complet in max. 22 -24 ore

Nota infromativa suplimentara!

Compusi Organici Volatili  C.O.V. ( Mirosul intepator ) este cantiatea diluantilor din vopseaua produsa, in Uniunea Europeana cantitatile  sunt reglamentate, de asta vopselele din Europa nu au miros intepator,  pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea nu poate depasi masa de 300 grame de diluent), acest indicator este obligatoriu de indicat pe cutiile de vopsea si se poate de demonstrate cu ajutorul fisei tehnice.

Cantitatile/Volumul: In UE vopselele  90%  se vand in L-litre, dar in fisele tehnice  se descrie si masa in grame sau kilograme, astfe incat un produs alchidic calitativ in mediu  are densitatea 0,98-1,20 grame pe cm3, deci 1”un” litru de vopsea  este echivalent cu 980 – 1200 grame.