| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei:Vopsele, lacuri și masticuri. |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44800000-8 | Vopsea neagră | Vopsea alchidică: produs pe bază de rășini alchidice cu uscare oxidativă, pigmenți, materiale de umplutură, aditivi specifici, solvenți organici. Rezistență foarte bună la intemperii, putere mare de acoperire, aderența bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, uscare la atingere - 4ore, nu conține plumb sau alte metale grele și miros înțepător. Compuși Organici Volatili (COV, mirosul înțepător), max.g/L: 300(într-un volum de 1litru de vopsea nu poate depăși masa de 300 gr de diluant), acest indicator este obligatoriu de indicat pe cutiile de vopsea și va fi demonstrat cu ajutorul fișei tehnice. Declarație de conformitate de la producător. Fisă de securitate a produsului. |  |  |
|  | Vopsea albă |  |  |  |
|  | Vopsea albastră |  |  |  |
|  | Vopsea bej |  |  |  |
|  | Vopsea roșie |  |  |  |
|  | Vopsea sură deschisă |  |  |  |
|  | Vopsea sură închisă |  |  |  |
|  | Vopsea verde |  |  |  |
|  | Vopsea galbenă |  |  |  |
| 44830000-7 | Chit universal | Chit de uz general, fabricat din rășini poliesterice nesaturate. Are o rezistență bună la lipire. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. Uscare rapidă, șlefuire ușoară, nu lasă pori. Declarație de conformitate de la producător. Fișa de securitate a produsului. |  |  |
| 44830000-7 | Dizolvant 646 | 646, 0,9 l |  |  |
| 44830000-7 | Dizolvant 650 | 650, 0,9 l |  |  |
| 44830000-7 | White spirit | 0,9 l |  |  |
| 44830000-7 | Grund | Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metale feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metale feroase, după desprăfuire, precum și a suprafețelor noi, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 minute la temperatura între 105-110oC. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500g/l. Declarație de conformitate de la producător. Fișa de securitate a produsului. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________