Î.S. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU”

CAIET DE SARCINI

PRIVIND PROCURAREA AGENT DE DEGIVRARE SOLID PE BAZA DE SODIU

2023

AGENT DE DEGIVRARE SOLID

Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale agentului degivrant destinat pentru suprafetele de miscare a  aeroporturilor. Ofertanții care propun agentulul degivrant trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.

1.	Unități de măsură

Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.

2.	Lista cerințelor

| Nr. d/o | Specificațiile solicitate | Specificațiile propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Caracteristici principale: |  |
| 2.1 | Agent de degivrare solid pe baza de format de sodiu concentratie 97%-99% |  |
|  | Dimensiuni granule; |  |
| 3.1 | Dimensiunea granulei fiind intre 2-6 mm 98% </- 1mm 2 % |  |
| 3.2 | Forma iregulata cu efect autoblocant |  |
| 3.3 | Eficienta de lucru pina la temperaturi de pina -22 C |  |
|  | Proprietati fizice |  |
| 4.1 | Aspect : granule albe. |  |
| 4.2 | Temperatura efectiva : -18-22 C. |  |
| 4.3 | Ph 9.1 – 11.5 |  |
| 4.4 | Densitate 1.60 -1.91 g/cm3 |  |
|  | Compozitie |  |
| 5.1 | Granule albe ,forma iregulara pe baza de formiat de sodiu, inhibitori de coroziune. |  |
| 5.2 | Nu contine uree,etilen sau propilenglucol , cloruri , nitrati, nutriti,saruri de materiale grele. |  |
|  | Termen de valabilitate si conditii de pastrare |  |
| 6.1 | Minim 24 luni de la data fabricatiei |  |
| 6.2 | Grad de biodegrabilitate mai mare de 90% |  |
| 6.3 | Nu reactioneaza cu vopseaua folosita pentru marcaj |  |
| 6.4 | Nu are reactii negative la contactul cu diverse suprafete ale aeronavelor |  |
| 6.5 | Modalitate de livrare ; saci 25-500 kg, sacii trebue sa fie rezistenti la intemperii , transport ,manevrare si depozitare |  |
| 6.6 | Aplicat pe suprafetele de miscare a aerodromului asigura o imbunatatire a coeficientului de frinare . |  |
| 6.7 | Produsul nu este limitat in necesitate conditiilor de depozitare . |  |
|  | Compatibilitati |  |
| 6.8 | Produsul livrat nu influenteaza rezistenta , stabilitatea si calitatea suprafetelor aeroportuare unde va fi aplicat |  |
| 6.9 | Produsul este incompatibil cu agentii oxidanti |  |
| 6.1.1 | Nu este toxic sau explosibil |  |
| 6.1.2 | Nu genereaza coroziunea aparatelor de zbor , autoturizme ,echipamante de deservire aeronave la sol. |  |
|  | Corspundere la standarde: |  |
| 7.1 | Standard AMS 1431 D emis de SMI,Inc,Miami Florida |  |
| 7.1 | Pericole; Regulamentul (EC) No.1272/2008 (EU-GHS/CLP) |  |