| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1775477103919 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775477103919 din 06.04.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Beton gata preparat marca C30/37 și Beton C35/45, cu livrare la locul destinației |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 30/37 |  |  |  | Clasa betonului: Beton greu C30/37. Elemente din beton: Plăcile PDA 08/26. Piatra: Granit cubic, fracția 10–20 mm. Plasticitatea: S1 (2-3 cm). Antifriz: Nu. Cantitatea: 30,0 m³. Pompa: Nu. Beton pentru îmbrăcăminți de aerodrom: According to SM SR EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Rezistența la întindere prin încovoiere: Btb ≥ 4.0 MPa. Rezistența la îngheț-dezgheț: F200. Raportul între apa și ciment: ≤ 0.45. Tasarea conului: 2-3 cm. Cerințe privind cimentul: Indicator. Tip de ciment: CEM I 42.5 N. Timpul inițial de priză: Cel puțin peste 2 ore. Conținutul particulelor de praf și și argilă în agregatul de granit: ≤ 1%. Rezistența la îngheț a agregatului: F400. Clasa de rezistența a agregatului de granit: M1200-1400. Clasa de rezistența la abraziune: I-1. Conținutul particulelor de rocă slabă: 0.2–3.5%. Granulozitatea nisipului: Mai mult de 2 mm. Conținutul particulelor de argilă și praf în nisip: ≤ 2%. Cerințe suplimentare: Betonul cu adaos de aer (5,5±1%) Rezistența la săruri de dezgheț (anticoroziv/antigel) Servicii de livrare: Autospecială specializată pentru transportarea betonului să dispună de o capacitate minimă de transportare de aproximativ 7 m3, cîte 3 autospeciale pe zi, punctul de descărcare bul. Dacia 80/3, Zona de Securitate Controlată. |  |  |
| Beton C 35/45 |  |  |  | Clasa betonului: Beton greu C35/45. Elemente din beton: Plăcile PDA 08/26. Piatra: Granit cubic, fracția 10–20 mm. Plasticitatea: S1 (2-3 cm). Antifriz: Nu. Cantitatea: 50,0 m³. Pomp: Nu. Beton pentru îmbrăcăminți de aerodrom: According to SM SR EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Rezistența la întindere prin încovoiere: Btb ≥ 4.5 MPa. Rezistența la îngheț-dezgheț: F200. Raportul între apa și ciment: ≤ 0.45 (0.5). Tasarea conului: 2-3 cm. Cerințe privind cimentul: Indicator. Tip de ciment: CEM I 42.5 N. Timpul inițial de priză: Cel puțin peste 2 ore. Conținutul particulelor de praf și și argilă în agregatul de granit: ≤ 1%. Rezistența la îngheț a agregatului: F400. Clasa de rezistența a agregatului de granit: M1200-1400. Clasa de rezistența la abraziune: I-1. Conținutul particulelor de rocă slabă: 0.2–3.5%. Granulozitatea nisipului: Mai mult de 2 mm. Conținutul particulelor de argilă și praf în nisip: ≤ 2%. Cerințe suplimentare: Betonul cu adaos de aer (5,5±1%) Rezistența la săruri de dezgheț (anticoroziv/antigel) Servicii de livrare : Autospecială specializată pentru transportarea betonului să dispună de o capacitate minimă de transportare de aproximativ 7 m3, cîte 3 autospeciale pe zi, punctul de descărcare bul. Dacia 80/3, Zona de Securitate Controlată. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________