| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ___________ din _________________ 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |
| - Сетка малярная для армирования из стекловолокна 145гр 1х50м2. |  |  |  | Тип изделия - Сетка стеклотканевая фасадная (армирующая) Материал - Стекловолокно с полимерной пропиткой (щелочестойкая) Плотность (масса на единицу площади) - 145 ±5 г/м² Размер рулона - 1 м × 50 м Общая площадь рулона - 50 м² Размер ячейки - 4 × 4 мм или 5 × 5 мм |  |  |
| Клей плиточный универсальный 25кг |  |  |  | - Тип смеси - Сухая строительная смесь на цементной основе с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами - Фракция заполнителя - ≤ 0,63 мм - Водоудерживающая способность - ≥ 95 % - Температура применения - от +5°C до +30°C - Морозостойкость (для наружных работ) - не менее 50 циклов - Класс клея по EN 12004 (рекомендуемый) - C1T или выше - Мешок - 25 кг Гарантийный срок хранения - не менее 12 месяцев со дня изготовления. |  |  |
| Пенополистирол самозатухающий ПСБ-С 25 - 5x120x60 см 25-33 кг/м3 |  |  |  | - Тип материала - Пенополистирол самозатухающий (ПСБ-С) - Марка по плотности - ПСБ-С 25 - Плотность, кг/м³ - от 25 до 33 - Размер плит, мм - 1200 × 600 - Толщина плит, мм - 50 - Прочность на сжатие при 10% деформации, Мпа - ≥ 0,10 - Прочность на изгиб, Мпа - ≥ 0,18 - Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) - ≤ 0,038 - Водопоглощение по объему за 24 ч, % - ≤ 2,0 - Класс горючести - Г3 (самозатухающий) - Отклонение по длине и ширине - ±2 мм - Отклонение по толщине - ±1 мм - Отклонение по прямоугольности углов - ≤ 5 мм Отклонение по плоскостности - ≤ 3 мм |  |  |
| Дюбель гвозди (зонтики 10х160) |  |  |  | Тип изделия - Дюбель-гвоздь с распорной зоной и тарельчатой головкой ("зонт", фасадный дюбель) Диаметр дюбеля - 10 мм Длина дюбеля - 160 мм Диаметр тарельчатой головки (шляпки) - ≥ 60 мм Материал распорной части- Полипропилен (PP) или нейлон (PA), устойчивый к щелочам и морозу Материал гвоздя - Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием или полипропилен Тип гвоздя - Забивной Глубина анкеровки в несущую стену - не менее 50 мм Температурный диапазон эксплуатации - от –40 °C до +80 °C |  |  |
| Наружные уголки 2,5 м |  |  |  | - Тип изделия - Наружный фасадный армирующий уголок - Материал профиля - ПВХ (поливинилхлорид) с устойчивостью к щелочной среде и УФ-излучению - Длина - 2,5 м - Стороны уголка - 100 × 100 мм - Толщина профиля не менее 0,8 мм - Вид армирования -Встроенная стеклосетка (щелочестойкая), шириной не менее 100 мм с каждой стороны - Плотность стеклосетки - 145–160 г/м² - Размер ячейки сетки - 4 × 4 мм или 5 × 5 мм - Температурный диапазон эксплуатации - от –30 °C до +60 °C Совместимость - Совместим с клеевыми и штукатурными смесями на цементной и полимерной основе |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |