| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Cearșaf de pat - alb. |  |  |  | Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ) Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ) Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ) * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate |  |  |
| Cearșaf de pat – bej deschis. |  |  |  | Dimensiune 160x240 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ) Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ) Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri. Transpirația 4 baluri. Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate |  |  |
| Plic de plapumă. |  |  |  | Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ) Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ) Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri. Transpirația 4 baluri. Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate |  |  |
| Față de pernă. |  |  |  | Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ) Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ) Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri. Transpirația 4 baluri. Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate |  |  |
| Pernă. |  |  |  | Compoziția: fibra siliconizată 100 %. Dimensiuni 60x60 cm, greutatea 500-700 gr. Antialergică, antibacteriană, elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la spălări repetate, să nu se modifice la spălare. Căptușeală din țesătură rezistentă, bumbac, culoare alba 100%, densitatea țesăturii 170g/m2 |  |  |
| Scutece albe. |  |  |  | Țesătură bumbac 100%. Rezistente la spălări repetate și la dezinfecţia termo-chimică 90o C. Să nu se modifice la spălare. Dimensiune 80x90 cm. Densitatea ţesăturii 150g/m2 |  |  |
| Plapumă. |  |  |  | Dimensiuni 140x200 +/- 5cm. Căptușeală din țesătură hipo-alergenică: 100% bumbac, culoare bej deschis. Umplutura: fibre siliconate de 350gr/mp. Rezistentă la spălare 90o-95o C. Fără contracții și deformări după spălare, fără migrarea fibrei siliconate, marginile bine tivite astfel încât să nu se destrame la spălare. Greutatea maximă 1 kg. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |