| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare, pentru anul 2023 (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidroantracit |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 0321-001-188996991-99 sau echivalentul Fracția de masă de cenușă, %, nu mai mult de - 5 Fracția de masă a sulfului total, %, nu mai mult de - 1 Fracția de masă a umidității, %, nu mai mult de - 10 Densitate în vrac, g/cm3 - 0, 7-0,9 Capacitate de măcinare, %, nu mai mult de 4 Abraziune, %, nu mai mult de 0,5 Rezistenta chimica in solutii: Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de 10 Creșterea oxidabilității, mg / dm3 - 4 Creșterea concentrației în masă a acidului silicic - 2 mg / dm3, nu mai mult de Creșterea concentrației totale de masă a aluminiului și fierului în termeni de oxizi (III), mg / dm3, ≤ 2 Compoziție granulometrică, mm - 0,5-2,0 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________