| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Traverselor din lemn |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Traverse din lemn pentru calea ferată |  |  |  | Traverse din lemn tip IIA, (A – cu toate laturile tăiate ”Обрезные”, II – pentru staţii și linii secundare); - Lungime – L= 2750 mm; – Masa unei traverse îmbibate cu soluţie de ulei: în medie m= 61 kg (±1,0 kg); – Volumul unei traverse: V= 0,100 m3; – Să corespundă criteriilor tehnice conform: GOST 78-2004 ”Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи” sau echivalentul. GOST 20022.5-93 "Защита древесины и древесных материалов" sau echivalentul. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 240 000,00 |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________