|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760612948222 / 21496968 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale de construcție IV» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44110000-4 | 1.Mastică bituminoasă | Mastică butuminoasă este un strat de hidroizolare pe baza de masticuri butuminoase. Consumul de aplicare aproximativ de 300-400 gr/m2. Praimer butuminos este o emulsie de apă din bitum de petrol destinat amorsării bazei de beton și a șapelor de ciment-nisip. Temperatura de lucru/aplicare minim si maxim (+5 grade C până la la +35 grade C). Temperatura de serviciu interval in care materialul rezistă după aplicare, minim -20 grade C, minim +70 grade C. Timp de formare a peliculei 4-8 ore. Timp de întărire completă 24-48 ore. Ambalaj vas 5-10 kg |  |  |
|  | 2.Membrană roll bitum-polimer 10mX1m | Membrană roll bitum-polimer, tip aplicare prin încalzire. Acoperișuri plate, hidroizolații, parter, fundații, subsoluri etc. Pentru partea inferioară și superioară a sistemului de hidroizolare (rolă de bază/strat inferior si strat superior protejat). Flexibilitate la temperaturi joase (cu raza de curbură R= 25mm) minim -15 grade C, adică la -15 grade C materialul încă rămâne flexibil fără să crape. Dimensiuni rolă 10 x 1 m |  |  |
|  | 3.Cilindru alamă pentru ușă 70 mm | Cilindru 70 (30x40) mm, chei minim 5 buc. Material alamă, Destinat pentru uși de interior. Echivalent EADER |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760612948222 / 21496968 , conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de construcție IV» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44110000-4 | 1.Mastică bituminoasă | kg | 10 |  |  |  |  | 1 zi |  |
|  | 2.Membrană roll bitum-polimer 10m x 1m | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Cilindru alamă pentru ușă 70 mm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________