| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Cearșaf de pat – bej deschis/bej inchis sau imprimeu |  |  |  | Dimensiune 150x240 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis/bej inchis sau imprimeu, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală ( - 5% ) Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire ) Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire ) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri. Transpirația 4 baluri. Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |