| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea mostrelor/etaloanelor standard (diferite tipuri de oțel) pentru calibrarea și verificarea spectrometrului de tip ДФС-500” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1 - mostre/etaloane standard (diferite tipuri de oțel) pentru calibrarea și verificarea spectrometrului de tip ДФС-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalon Nr.1 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,17-0,24 Mn (mangan) - 0,35-1,40 Si (siliciu) - 0,17-0,40 Cr (crom) - <0,30 Ni (nichel) - <0,30 V (vanadiu) - <0,02 Cu (cupru) - <0,30 P (fosfor) - <0,030 S (sulf) - <0,035 Mo (molibden) - <0,08 Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.2 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,36-0,44 Mn (mangan) - 0,50-0,80 Si (siliciu) - 0,17-0,37 Cr (crom) - 0,80-1,10 Ni (nichel) - ― V (vanadiu) - ― Cu (cupru) - ― P (fosfor) - ― S (sulf) - ― Mo (molibden) - ― Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.3 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,15-0,20 Mn (mangan) - 1,15-1,60 Si (siliciu) - 0,40-0,60 Cr (crom) - <0,30 Ni (nichel) - <0,30 V (vanadiu) - <0,12 Cu (cupru) - <0,30 P (fosfor) - <0,030 S (sulf) - <0,035 Mo (molibden) - ― Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - ― Al (aluminiu) – 0,020-0,050 Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.4 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,10-0,15 Mn (mangan) - 0,40-0,70 Si (siliciu) - 0,17-0,37 Cr (crom) - 0,90-1,20 Ni (nichel) - <0,25 V (vanadiu) - 0,15-0,30 Cu (cupru) - <0,20 P (fosfor) - <0,025 S (sulf) - <0,025 Mo (molibden) – 0,25-0,35 Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - ― Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.5 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - ― Mn (mangan) - ― Si (siliciu) - ― Cr (crom) - ― Ni (nichel) - ― V (vanadiu) - ― Cu (cupru) – 67,0-70,0 P (fosfor) - <0,01 S (sulf) - <0,005 Mo (molibden) – ― Pb (plumb) – 0,03 Sn (staniu) - ― Fe (fier) - <0,1 Sb (stibiu) - <0,005 Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - <0,002 Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - restul As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.6 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - <0,12 Mn (mangan) - <2,0 Si (siliciu) - <0,8 Cr (crom) - 17,0-19,0 Ni (nichel) - 9,0-12,0 V (vanadiu) - ― Cu (cupru) - ― P (fosfor) - <0,045 S (sulf) - <0,040 Mo (molibden) - ― Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - <0,8 Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.7 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - ― Mn (mangan) - ― Si (siliciu) - ― Cr (crom) - ― Ni (nichel) – 0,15-0,25 V (vanadiu) - ― Cu (cupru) – 2,5-3,5 P (fosfor) - ― S (sulf) - ― Mo (molibden) - ― Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - restul Fe (fier) - <0,05 Sb (stibiu) - 7,3-7,8 Cd (cadmiu) - 0,8-1,2 Bi (bismut) - <0,05 Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - <0,005 Zn (zinc) - <0,005 As (arsen) - <0,05 W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.8 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,17-0,24 Mn (mangan) - <0,05 Si (siliciu) - <0,37 Cr (crom) - 0,9-1,4 Ni (nichel) - <0,3 V (vanadiu) - 0,7-1,0 Cu (cupru) - ― P (fosfor) - <0,030 S (sulf) - <0,030 Mo (molibden) – 0,8-1,1 Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - 0,05-0,12 Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) - ― Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Etalon Nr.9 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini C (carbon) - 0,82-0,90 Mn (mangan) - <0,50 Si (siliciu) - <0,50 Cr (crom) - 3,8-4,4 Ni (nichel) - <0,40 V (vanadiu) - 1,70-2,10 Cu (cupru) - ― P (fosfor) - <0,030 S (sulf) - <0,025 Mo (molibden) - 4,80-5,30 Pb (plumb) - ― Sn (staniu) - ― Fe (fier) - restul Sb (stibiu) - ― Cd (cadmiu) - ― Bi (bismut) - ― Ti (titan) - ― Al (aluminiu) - ― Zn (zinc) - ― As (arsen) - ― W (wolfram) – 5,50-6,50 Garanția bunurilor - 12 luni din data recepției finale; Etaloanele standard - formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm. Termenul de valabilitate - minim 5 ani din data certificării. |  |  |  |
| Notă : Specificația tehnică se va prezenta în limba română cu specificarea producătorului, tipul etalonului standard, tipul oțelului (conform standardului de producere) și corespunderea la normativul de fabricare. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________