| Anexa nr.1 la Invitația de participare Specificații tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către Solicitant – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție 21225383 SIA RSAP |
| Obiectul achiziției: Linoleum medicinal instalat la cheie |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către solicitant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| 1. Linoleum medicinal cu aplicare pe pereți h=10cm instalat la cheie (inclusiv nivelarea pardoselii) |  |  |  | Linoleum medicinal cu următoarele specificații: Fără ftalați; Grosime – nu mai puțin de 2 mm; Clasa de uzură – cel puțin 34/43; Rezistent la substanțe chimice; Cu proprietăți bacteriostatice; Rezistența la foc – cel puțin Cfl-s1, (conform standardului EN-13501-1). Bfl-s1 este salutabil; Emisii în aer de substanțe volatile organice (TVOC) la 28 zile < 0.05 mg/m3 (conform standardului EN-16516); Cu strat superior de protecție; Gamă variată de culori. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________