CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea țevilor din oțel și inox

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
|  | Țeavă din oţel Ø57×4,0mm | t | 19,350 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 651642,02 |
| Total lot 651642,02 |
| Lot 2. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 2.1. | Țeavă din oţel Ø76×4,0mm | t | 21,500 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 740621,25 |
| Total lot 740621,25 |
| Lot 3. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 3.1. | Țeavă din oţel Ø89×4,0mm | t | 22,220 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 765423,45 |
| Total lot 765423,45 |
| Lot 4. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 4.1. | Țeavă din oţel Ø108×4,0mm | t | 26,400 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 909414,00 |
| Total lot 909414,00 |
| Lot 5. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 5.1. | Țeavă din oţel Ø133×5,0mm | t | 19,900 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 686351,00 |
| Total lot 686351,00 |
| Lot 6. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 6.1. | Țeavă din oţel Ø159×5,0mm | t | 25,650 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 884668,50 |
| Total lot 884668,50 |
| Lot 7. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 7.1. | Țeavă din oţel Ø219×6,0mm | t | 17,100 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 597046,50 |
| Total lot 597046,50 |
| Lot 8. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 8.1. | Țeavă din oţel Ø273×6,0mm | t | 13,600 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 476061,20 |
| Total lot 476061,20 |
| Lot 9. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 9.1. | Țeavă din oţel Ø325×6,0mm | t | 10,760 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 376648,42 |
| Total lot 376648,42 |
| Lot 10. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 10.1. | Țeavă din oţel Ø355×6,0mm | t | 5,173 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 181078,07 |
| Total lot 181078,07 |
| Lot 11. (44160000-9) Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 11.1. | Țeavă din oţel Ø426×7,0mm | t | 17,940 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 627980,73 |
| Total lot 627980,73 |
| Lot 12. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 12.1. | Țeavă din oţel Ø530×8,0mm | t | 17,100 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 591374,94 |
| Total lot 591374,94 |
| Lot 13. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 13.1. | Țeavă din oţel Ø630×9,0mm | t | 19,570 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 676795,77 |
| Total lot 676795,77 |
| Lot 14. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 14.1. | Țeavă din oţel Ø730×9,0mm | t | 8,650 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 299145,80 |
| Total lot 299145,80 |
| Lot 15. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 15.1. | Țeavă din oţel Ø820×9,0mm | t | 18,400 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 611033,27 |
| Total lot 611033,27 |
| Lot 16. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 16.1. | Țeavă din oţel Ø920×10,0mm | t | 5,400 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 179324,98 |
| Total lot 179324,98 |
| Lot 17. (44160000-9) Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |
| 17.1. | Țeavă din oţel Ø1020×10,0mm | t | 8,500 | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | 282270,81 |
| Total lot 282270,81 |
| Lot 18. (44160000-9) Țevi din oțel pentru apă și gaze conform EN 10216-2 sau GOST 3262-75 |
| 18.1. | Țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm | t | 0,282 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) | 246270,20 |
| 18.2. | Țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm | t | 0,548 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |
| 18.3. | Țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm | t | 0,731 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |
| 18.4. | Țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm | t | 0,927 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |
| 18.5. | Țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm | t | 2,572 | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |
| Total lot 238044,97 |
| Lot 19. (44160000-9) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune conform GOST 9940-81 |
| 19.1. | Țeavă din oţel Ø16×2,0mm | t | 0,0124 | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) | 118284,94 |
| 19.2. | Țeavă din oţel Ø57×3,5mm | t | 0,139 | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) |  |
| 19.3. | Țeavă din oţel Ø159×5,0mm | t | 0,400 | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) |  |
| Total lot 115624,93 |
| Lot 20. (44160000-9) Țevi din oţel trase la cald fără sudură conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74 |
| 20.1. | Țeavă din oţel Ø12÷14×2,5mm | t | 0,013 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | 1253183,01 |
| 20.2. | Țeavă din oţel Ø20×3,0 mm | t | 0,03 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.3. | Țeavă din oţel Ø25×3,0 mm | t | 0,039 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.4. | Țeavă din oţel Ø28×3,5 mm | t | 0,5 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.5. | Țeavă din oţel Ø28×4,0 mm | t | 0,133 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.6. | Țeavă din oţel Ø32×4,0 mm | t | 0,094 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.7. | Țeavă din oţel Ø38×4,0 mm | t | 0,147 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.8. | Țeavă din oţel Ø42×5,0 mm | t | 0,109 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.9. | Țeavă din oţel Ø45×4,5 mm | t | 0,108 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.10. | Țeavă din oţel Ø57×5,0 mm | t | 0,354 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.11. | Țeavă din oţel Ø60×4,0 mm | t | 1,026 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.12. | Țeavă din oţel Ø60×6,0 mm | t | 0,200 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.13. | Țeavă din oţel Ø76×5,0 mm | t | 0,875 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.14. | Țeavă din oţel Ø76×6,0 mm | t | 0,249 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.15. | Țeavă din oţel Ø89×5,0 mm | t | 2,436 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.16. | Țeavă din oţel Ø89×6,0 mm | t | 0,295 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.17. | Țeavă din oţel Ø108×5,0 mm | t | 1,200 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.18. | Țeavă din oţel Ø108×6,0 mm | t | 1,871 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.19. | Țeavă din oţel Ø114×6,0 mm | t | 0,096 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.20. | Țeavă din oţel Ø133×5,0 mm | t | 0,700 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.21. | Țeavă din oţel Ø133×3,0 mm | t | 1,879 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.22. | Țeavă din oţel Ø133×8,0 mm | t | 0,592 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.23. | Țeavă din oţel Ø159×5,0 mm | t | 1,800 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.24. | Țeavă din oţel Ø159×8,0 mm | t | 0,715 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.25. | Țeavă din oţel Ø219×8,0 mm | t | 2,498 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.26. | Țeavă din oţel Ø219×9,0 mm | t | 0,279 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.27. | Țeavă din oţel Ø273×10,0 mm | t | 0,389 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.28. | Țeavă din oţel Ø325×8,0 mm | t | 0,375 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.29. | Țeavă din oţel Ø325×10,0 mm | t | 1,864 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 20.30. | Țeavă din oţel Ø426×8,0 mm | t | 0,495 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 1253183,01 |
|  | Valoarea totală a bunurilor: | 11.154.618,90 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Țevile din oțel achiziționate vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform comenzii, în decurs de 45 zile din data semnării contractului.

- Scopul achiziției:

Materialele sunt destinate pentru reparația conductelor conform PMI-2024.

- Parametrii de bază:

  - Dimensiunile diametrelor și grosimii peretelui metalic, pentru tipurile de țevi specificate în punctul 1 a prezentului caiet de sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței indicate de cerințele documentelor normative pentru fabricarea țevilor specificate, iar pentru diametrele țevilor lotului 18 se permite depășirea sau micșorarea grosimii de perete în limita ±0,2mm.

  - Pentru pozițiile țevilor indicate în loturile 12, 13, 14, 15, 16, 17  se permite livrarea acestora cu un rost longitudinal sau elicoidal, sudat electric.

  - Bunurile oferite trebuie sa corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile oferite trebuie sa fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini trebuie să dețină certificate de origine, certificate de calitate/pașapoarte eliberate de uzina producătoare cu specificarea uzinei producătoare, tipului de oțel cu componența detaliată a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

  - Componența elementelor chimice pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1 fără devieri de la valorile expuse.

Tabelul 1. Specificațiile componenței lor chimice pentru metalul țevilor solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | Ti | Cu |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,30 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,15 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | P265GH | 0,13-0,20 | 0,17-0,40 | 0,50-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |
|  | P235GH | 0,11-0,16 | 0,15-0,35 | 0,4-1,2 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |
|  | 09Г2 | ≤0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 12ГС | 0,09-0,15 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 16ГС | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,9-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 17ГС | 0,14-0,20 | 0,4-0,6 | 1,0-1,4 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 09Г2С | ≤0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 17Г1С | 0,15-0,20 | 0,4-0,6 | 1,15-1,6 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 12Х18Н10Т | ≤0,12 | ≤0,8 | ≤2,0 | 17-19 | ≤0,040 | ≤0,020 | - | 9-11 | 5·C-0,8 | - |
|  | 12Х18Н9Т | ≤0,12 | ≤0,8 | ≤2,0 | 17-19 | ≤0,035 | ≤0,020 | - | 8-9,5 | 5·C-0,8 | - |
|  | X6CrNiTi18-10 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 17-19 | ≤0,040 | ≤0,015 | - | 9-12 | 5·C-0,7 | - |

- Oferta poate conține produse conform altor documente normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, fiind prezentate documente de corespundere analogică a parametrilor tehnici, conform EN sau GOST, specificate și solicitate în prezentul Caiet de Sarcini. La prezentarea documentelor confirmative a parametrilor tehnici similari celor solicitate, se va ține cont de următoarele criterii:

- dimensiunile și toleranțele tipurilor de țevi;

- componența chimică conform cerințelor tabelului 1;

- coeficientul de rezistență mecanică pentru fiecare material în parte.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a furnizorului.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare, conform cerințelor normative pentru efectuarea examinării și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea mostrelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua inițial fără prezența Vânzătorului, iar în cazul depistării neconformităților se vor prelua mostre în prezența Vânzătorului prin semnarea Procesului-verbal corespunzător. Dacă Vânzătorul refuză de a semna Procesul-verbal de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu va corespunde cerințelor pct. 7.1, 7.2 și 7.4 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - Oferta va fi prezentata în limba română și/sau engleză;

  - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - producătorul bunurilor ofertate;

    - mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1;

    - uzina producătoare (țara de origine);

    - standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.

  - Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurile livrate vor fi marcate sau etichetate de uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

- 	Toleranța maximă admisă pentru greutatea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini este de ±5%.

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, certificatului de calitate/conformitate a bunului, declarației de garanție sau alt document ce va indica perioada de garanție, începând cu data livrării și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-      Proces-verbal de primire-predare a bunurilor cantitate și calitate (Proces-verbal de recepție);