| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 57 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.2. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 76 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.3. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 89 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.4. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 108 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.5. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 133 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.6. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 159 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.7. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 219 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.8. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 273 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C ≤ 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.9. Tablă de aluminiu gr. 0,4mm |  |  |  | ГОСТ 21613-76 sau EN 573-3:2013 |  |  |  |  |
| 1.10. Folie de aluminiu gr. 0,2mm |  |  |  | ГОСТ 618-2014 sau EN 546:2006 |  |  |  |  |
| 1.11. Bandă adezivă metalizată 100mm |  |  |  | ТУ 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007 |  |  |  |  |
| 1.12. Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 |  |  |  | ГОСТ P 59571-2021 sau EN 14566+А1-2010 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________