| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel și inox |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ţeavă din oţel Ø57×4,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ţeavă din oţel Ø76×4,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ţeavă din oţel Ø89×4,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ţeavă din oţel Ø108×4,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ţeavă din oţel Ø133×5,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ţeavă din oţel Ø159x5,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 ţeavă din oţel Ø219×6,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ţeavă din oţel Ø273×6,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 țeavă din oţel Ø325×6,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 țeavă din oţel Ø355×6,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 țeavă din oţel Ø426×7,0mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 ţeavă din oţel Ø530×8,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 țeavă din oţel Ø630×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 țeavă din oţel Ø730×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 țeavă din oţel Ø820×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 țeavă din oţel Ø920×10,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 țeavă din oţel Ø1020×10,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 18.2 țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 18.3 țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 18.4 țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 18.5 țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 țeavă din oţel Ø16×2,0mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 19.2 țeavă din oţel Ø57×3,5mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 19.3 țeavă din oţel Ø159×5,0mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 țeavă din oţel Ø12÷14×2,5mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.2 țeavă din oţel Ø20×3,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.3 țeavă din oţel Ø25×3,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.4 țeavă din oţel Ø28×3,5 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.5 țeavă din oţel Ø28×4,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.6 țeavă din oţel Ø32×4,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.7 țeavă din oţel Ø38×4,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.8 țeavă din oţel Ø42×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.9 țeavă din oţel Ø45×4,5 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.10 țeavă din oţel Ø57×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.11 țeavă din oţel Ø60×4,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.12 țeavă din oţel Ø60×6,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.13 țeavă din oţel Ø76×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.14 țeavă din oţel Ø76×6,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.15 țeavă din oţel Ø89×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.16 țeavă din oţel Ø89×6,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.17 țeavă din oţel Ø108×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.18 țeavă din oţel Ø108×6,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.19 țeavă din oţel Ø114×6,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.20 țeavă din oţel Ø133×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.21 țeavă din oţel Ø133×3,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.22 țeavă din oţel Ø133×8,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.23 țeavă din oţel Ø159×5,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.24 țeavă din oţel Ø159×8,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.25 țeavă din oţel Ø219×8,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.26 țeavă din oţel Ø219×9,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.27 țeavă din oţel Ø273×10,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.28 țeavă din oţel Ø325×8,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.29 țeavă din oţel Ø325×10,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 20.30 țeavă din oţel Ø426×8,0 mm |  |  |  | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________