| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, costum de lucru” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costum de lucru |  |  |  | Costum de lucru: Costum de concepție simplă, compus din pantaloni şi jachetă. Culoare albastru închis cu logoul cerut, dotată cu cate 2 benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, la scurtă -pe umeri și brațe, la pantaloni – la nivelul genunchilor. Jachetă cu nasturi pe centru şi la mâneci, cu 2 buzunare frontale şi 1 sau 2 buzunare la piept. Pantalonii cu șliț și cu elastic la mijloc, cu 2 buzunare laterale Material: doc sanforizat (BBC 100%), nu mai mic de 260 g/m2 Rezistență la rupere conform ISO 13934 Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N Rezistența la uzură: minim 1500 de cicluri Rezistența la sfâșiere (nu mai mic de): pe urzeală 39N; pe bătătură 49N |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________