Caietul de sarcini privind achiziționarea,

Containere din oțel acoperite cu zinc pentru colectarea deșeurilor menajere solide, cu capac

Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință:

- Lungimea – 1360 ÷ 1370 mm;

- Lățimea max. – 1115 mm;

- Înălțimea max. – 1470 mm;

- Grosimea metalului de minim – 1,4 ÷ 1,5 mm;

- Grosimea stratului de acoperire cu zinc de min. – 50 μm ( GOST 9.307-89 );

- Greutatea nominală de încărcare max. – 440 kg;

- Masa < 105 kg;

- Volumul nominal de 1,1 m³ ( conform SM EN 840 – 3 : 2016 ) cu pivot lateral de primire;

- Corpul confecționat din oțel zincat ( procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1461 : 2012 ), ștanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, să dispună de suport lateral întărit prin fîșii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire;

- Consola roților cu grosimea de min. – 3 mm;

- Să fie înzestrat cu 9 mînere tubulare pentru manipulare ( conform SN EN 840 – 6 +A1 : 2012 ), pentru a oferi o golire cît mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturi ale containerului, cu orificiu de golire ermetic;

- Capacul bombat, zincat, etanșat cu banda de cauciuc;

- Închiderea cu ajutor brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului – plat spiralat, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă – închisă;

- În partea de jos a carcasei conteinerului se află o gaură cu capac pentru evacuare umezelei și substanțelor dezinfectante;

- Roțile – 4 buc. cu diametrul de 220 mm ( două din ele să fie cu sistem de frînare );

- Fiecare roată să fie cu rezistenă de min. – 200 kg, și unghi de rotire de 360 grade;

Șef secție asistență tehnică                            V. Babin