| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15. 09.2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” |
| Obiectul achiziției: DETERGENT RUFE AUTOMAT, PENTRU ASIGURAREA EFECTIVULUI ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2023 |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producă- torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar-de de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Detergent rufe automat |  |  |  | Detergent pudra pentru rufe automat, universal pentru spălarea rufelor colorate și albe. Ambalat de producător în condiții de fabrică, în peliculă rezistentă până la 11 kg, eticheta producătorului. Temperatura de spălare de la 30-90℃, cu proprietăți antialergice. Tip detergent: - potrivit pentru spălarea automată; - detergent sintetic sub formă de pulbere; - destinat pentru spălarea articolelor din țesături de orice tip. - fără impurități străine; - culoare caracteristică produsului dat; - miros caracteristic produsului dat; Compoziție: 1. Puterea de spumare – max 180 mm; 2. Fracţia masică de fosfat, recalculat la P2O5 - max 17%; 3. Fracţia masica de oxigen activ – max 6%; 4. Fracţia masică a agentului activ de suprafaţă anionic – max 15%; 5. Fracţia masică a silicaţilor – max 15%; Termen de valabilitate a produsului, minim - 18 luni de la data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău, până la 04.09.2023. |  |  |
| Total loturi 1 |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |