| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 4,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Vopsea în asortiment |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |
| Vopsea albă |  |  | Vopsea alchidică Utilizare: interior/exterior (metal, lemn, zidărie) pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite Consumul: 80-180 (g/m2) Timp de uscare: 2-4 ore Timpul de uscare completă: 22 -24 ore Tip de acoperire: lucioasă Rezistență la intemperii și razele UV Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Specificare indice COV Garanție: 12 luni de la data eliberării Produsul trebuie sa respecte legislatia RM: HG 913 Materiale de Constructii; HG914 Limita COV; Legea 277 Privind substantele chimice |  |  |
| Vopsea albastră |  |  |  |  |  |
| Vopsea bej |  |  |  |  |  |
| Vopsea roşie |  |  |  |  |  |
| Vopsea gri închis |  |  |  |  |  |
| Vopsea gri deschis |  |  |  |  |  |
| Vopsea verde |  |  |  |  |  |
| Vopsea cafenie |  |  |  |  |  |
| Vopsea galbenă |  |  |  |  |  |
| Dizolvant pentru vopsele |  |  | Tip 646 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție: 12 luni. |  |  |
| Dizolvant |  |  | Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) Garanție: 12 luni. |  |  |
| White-Spirit |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) Garanție: 12 luni |  |  |
| Vopsea pe bază de apă |  |  | Vopsea Acrilică (emulsie) Culoarea alb mat, pe baza de disperși cu aspect omogen, semiviscos Densitate: 1 litru = 1,55-1,70 kg Utilizare: interior/exterior pentru toate tipurile minerale (tencuieli, gleturi, zidării, plăgi de gips-carton, beton), pe suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite, rezistentă la curatare umedă conform ISO 11998 clasa 2 Timp de uscare la atingere: ≈ 2 ore Consum: 1,1-1,3 kg/m2 Lavabilitate: clasa 2 Ambalaj: 10-25 kg Temperatura de lucru: > +5 si max 30°C Garanție: 12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________