| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751618087233 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751618087233 din 04.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pentru marcaj rutier |  |  |  | Vopsea albă – 18 000,00 kg. Vopsea galbenă – 2 000,00 kg. Vopsea verde RAL 6029 – 1 000,00 kg. Vopsea roșie RAL 3020 – 2 000,00 kg. Vopsea neagră RAL 9005 – 1 000,00 kg. Substanța - acrilică. Aspect – lichid. Termen de uscare – 5 minute. Tip de aplicare - manual/mecaniza.t Cerințe speciale - fără efect reflectorizant , rezistent la reagenți de degivrare și trafic intens. Consum kg/m2 - 0,4-0,6 kg/m2. Conținut substanțe solide - 51-53% din volum. Compuși organici volatili g/l - 420-44- g/.l Densitate kg - 1.60-1.65 kg. Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 litri. |  |  |
| Dizolvant/diluant |  |  |  | Dizolvant – 3 100,00 litri. Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcare rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere - 550,00 litri. Dizolvantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată. Ingrediente - solvenți organici. Aspect - lichid, transparent. Densitate gr/cmc - 0,79 ±0,910 gr/cmc. Refracție la 20°C - 1,440-1,460. Interval de distilare °C - 140-220 °C. Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-20 litri. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |