| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 32 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.2. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 40 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.3. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 50 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.4. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 70 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.5. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 80 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.6. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 100 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.7. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 125 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.8. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 150 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.9. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 200 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.10. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 250 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.11. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 300 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.12. Cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 400 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.13. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 600 |  |  |  | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |  |  |  |
| 1.14. Tablă zincată gr. 0,5mm |  |  |  | ГОСТ 14918-80 sau EN10142:2000 |  |  |  |  |
| 1.15. Tablă de aluminiu gr. 0,4mm |  |  |  | ГОСТ 21613-76 sau SR EN 573-3:2013 |  |  |  |  |
| 1.16. Pânză ,,Armofol, |  |  |  | ТУ 1811-064-04696843-99 ГОСТ Р 58795-2020 sau EN 13984:2013 |  |  |  |  |
| 1.17. Bandă adezivă metalizată |  |  |  | ТУ 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007 |  |  |  |  |
| 1.18. Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 |  |  |  | ГОСТ P 59571-2021 sau similar conform standardelor europene |  |  |  |  |
| 1.19. Sirmă zincată moale D-1,25 mm |  |  |  | ГОСТ 3282-74 sau SR EN 10244-2/2002 |  |  |  |  |
| 1.20. Sirmă zincată moale D-2 mm |  |  |  | ГОСТ 3282-74 sau SR EN 10244-2/2002 |  |  |  |  |
| 1.21. Nituri aluminiu 4x16 mm |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 15977-2017 sau similar conform standardelor europene |  |  |  |  |
| 1.22. Plasă ,,Rabița,, 50*50*1,8 mm |  |  |  | ГОСТ 5336-80 sau EN 10223-6:2015 |  |  |  |  |
| 1.23. Tub flexibil, gofrat din aluminiu D-250*1000 mm ( L 1-3 m ) |  |  |  | SR EN 546 |  |  |  |  |
| 1.24. Grund ГФ-021 |  |  |  | ГОСТ 25129-2020 sau similar conform standardelor europene |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________